Ampatex® Eco 5 extra – Pare-vapeur écologique avec renfort antidéchirure
Ampatex® Eco 5 extra est une membrane d’étanchéité à l’air et pare-vapeur souple, résistante et durable. Fabriquée avec 62 % de matières premières renouvelables ou recyclées (ISCC), elle est idéale pour l’isolation thermique par soufflage ainsi que pour les constructions ouvertes à la diffusion vers l’extérieur.
Grâce à son renfort antidéchirure et à sa facilité de collage, Ampatex® Eco 5 extra est particulièrement adaptée pour une pose rapide et sécurisée dans les toitures, murs, sols et plafonds.
⚙️ Caractéristiques techniques :
• Valeur sd : 5 m (EN 1931)
• Poids : 107 g/m² (±5 %) (EN 1849-2)
• Résistance à la déchirure :
• Longitudinal : 210 N/5 cm
• Transverse : 160 N/5 cm (EN 12311-2)
• Allongement à la déchirure :
• Longitudinal : 21 %
• Transversal : 22 % (EN 12311-2)
• Résistance à la déchirure au clou :
• Longitudinal : 160 N
• Transversale : 180 N (EN 12310-1)
• Réaction au feu : Classe E (EN 13501-1)
• Étanchéité à l’eau : Conforme à EN 1928
• Étanchéité à l’air : Parfaitement étanche
? Conditionnement :
• Largeur : 1,5 m
• Longueur : 50 m
• Surface par rouleau : 75 m²
• Conditionnement palette : 40 rouleaux (3000 m²)
✅ Avantages :
• 62 % de matières premières renouvelables ou recyclées (certification ISCC).
• Renfort antidéchirure adapté aux contraintes mécaniques (soufflage d’isolant).
• Pose facile et rapide grâce à un matériau souple et agréable à travailler.
• Garantie premium Ampack de 20 ans (10 ans matériel et pose + 10 ans matériel).
• Compatible avec tous les systèmes de collage Ampacoll® pour une étanchéité parfaite.
? Applications principales :
• Pare-vapeur intérieur dans les murs, toitures, sols et plafonds.
• Constructions ouvertes à la diffusion de vapeur vers l’extérieur.
• Idéal pour les maisons passives, les rénovations écologiques et les bâtiments à haute performance énergétique.
