Usage
Système au silicate de sol et au silicate de potassium, à usage universel dans le domaine des façades, pour les enduits de chaux et de ciment, le béton et les ETICS ; convient aussi pour rénover les recouvrements de dispersion et de résine silicone, érodés et mats. Diluable avec le Fixatif BEECK. Appliquer le Remplisseur au quartz BEECK, ou en alternative le Beecko-SOL grob, sur les surfaces ayant des microfissures ou des défauts de structure.

Propriétés
- Formule à Silicification Active

BEECK FSA®

- Adhérence élevée, même sur les supports

contenant des résines synthétiques

- Résistance maximale des couleurs A1

(BFS-MB n° 26)

- Hautement perméable à la vapeur d’eau

- L’alcalinité inhibe la moisissure

- Ne forme pas de film

Coloris
Blanc, blancs anciens et les 200 coloris de la

Carte des couleurs minérales BEECK.

Mise en teinte individuelle, de même que

peinture en tons pleins, avec la Peinture uni-

verselle au silicate colorée BEECK.

Conditionnement
5 L / 15 L

Données techniques
Valeur W 24 : 0,08 kg / (m2h1/2)

Valeur sd (H2O) : 0,01 m

Densité (20°C) : 1,44 kg

Valeur pH : 11

Part organique : 5 %

Consommation : env. 0,13 L / m² par couche sur un support lisse

