Com-Cal Adherecal : Mortier colle polyvalent respirant à base de chaux NHL 5 pour ITE
Le mortier Com-Cal Adherecal, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5, est conçu pour les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Il est parfaitement adapté à la pose et à l’enduisage d’isolants naturels tels que le liège, la fibre de bois, et la laine de roche. Sa composition assure une forte adhérence, une excellente respirabilité et une résistance aux intempéries, en répondant aux exigences des projets de construction écologique et de rénovation énergétique.
Catégories d’application :
• Type de produit : Mortier colle respirant pour isolation thermique extérieure (ITE).
• Applications : Collage et enduisage de panneaux isolants naturels (liège, fibre de bois, laine de roche).
• Supports compatibles : Blocs béton, briques, pierres naturelles, mortiers de chaux, supports poreux.
Caractéristiques techniques :
• Marque : Com-Cal
• Type de chaux : Chaux hydraulique naturelle (NHL 5).
• Conditionnement : Sac de 21 kg.
• Consommation moyenne : 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.
• Épaisseur par couche : 3 à 10 mm.
• Temps de maniabilité : 120 minutes à 23°C.
• Aspect : Poudre beige clair, granulométrie < 0,8 mm.
• Respirabilité : μ < 12, pour un excellent transfert de vapeur d’eau.
• Résistance à la compression : Catégorie CS III (28 jours).
• Absorption d’eau : Classe W2.
• Réaction au feu : Classe A1 (incombustible).
Mise en œuvre :
1. Préparation du support :
• Nettoyez le support pour éliminer poussières, résidus, et agents de démoulage.
• Consolidation préalable si nécessaire avec le même mortier pour obtenir une surface plane.
• Humidifiez légèrement les supports poreux avant application.

2. Application :
• Mélangez avec 4,5 L d’eau propre par sac, malaxez pendant 3 à 5 minutes.
• Appliquez le mortier à la spatule dentée (8-10 mm) pour une adhérence maximale.
• Posez les panneaux isolants avec un encollage simple ou double selon la planimétrie.
• Effectuez un enduisage de 3 à 10 mm pour intégrer une maille de renfort si nécessaire.

3. Finition :
• Préparez une couche de finition avec des produits compatibles (Estucal, peinture à la chaux).
Avantages :
• Adhérence élevée : Fixe durablement les isolants naturels sur supports poreux ou réguliers.
• Respirant : Permet un transfert optimal de la vapeur d’eau pour prévenir l’humidité.
• Naturel : Formulé à partir de chaux NHL 5, sans additifs nocifs.
• Polyvalent : Compatible avec divers isolants naturels et adapté à l’extérieur.
• Résistant : Résiste aux intempéries et aux rayons UV.
Précautions d’emploi :
• Température d’application : Entre 5°C et 30°C.
• Protection : Protégez des intempéries pendant les 48 premières heures.
• Stockage : Conservez dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité.
Normes et certifications :
• Conforme à la norme EN 998-1, pour les mortiers d’enduits intérieurs et extérieurs.
• Conforme à la norme EN 998-2, pour les mortiers de maçonnerie.
• Fiche technique

Pour plus d’informations, consultez la fiche technique ou contactez Com-Cal.
