Com-Cal Adherefix : Pont d’adhérence performant pour supports difficiles
Le Com-Cal Adherefix est un produit en poudre spécialement conçu pour servir de pont d’adhérence entre des supports de faible accroche et de nouveaux revêtements. Il combine un copolymère performant, des agrégats et des additifs soigneusement sélectionnés pour garantir une excellente adhérence sur des supports variés, tels que le ciment, la chaux, le plâtre, les carreaux ou les panneaux MDF. Sa formulation respectueuse de l’environnement en fait un produit idéal pour les projets de bioconstruction et de restauration..
Catégories d'application
Type de produit :Pont d’adhérence en poudre.
Applications : Préparation des supports avant application de nouveaux revêtements.

Utilisation en intérieur et en extérieur.

Convient pour murs et sols (verticaux et horizontaux).
Supports compatibles : Béton, ciment, chaux, plâtre, carreaux, panneaux MDF, et supports poreux.


Caractéristiques techniques
Marque : Com-Cal

Aspect : Poudre blanche.
Conditionnement : 1 kg et 4 kg.
pH du mélange : 8 ± 0,05.
Densité du mélange : 1,02 ± 0,05 g/cm³.
Viscosité : 500-550 cp (ISO 2555).
COV : < 0,1 g/L (ISO 11890-2).
Temps de séchage : 6 à 8 heures (à 23°C et 80 % d’humidité relative).
Rendement : 200 à 250 g/m² selon le support.
Mise en oeuvre

Préparation du support
Nettoyez le support pour éliminer les parties mal adhérentes, poussières, graisses, moisissures ou autres contaminants.

En cas de produits chimiques utilisés pour le nettoyage, rincez abondamment à l’eau et laissez sécher.
Préparation du produit
Mélangez 1,5 L d’eau propre à température ambiante pour 1 kg de poudre.

Utilisez un malaxeur mécanique pendant 5 minutes pour obtenir une consistance homogène.

Laissez reposer 15 minutes, remuez à nouveau avant application.
Applications
Appliquez une seule couche avec un pinceau ou un rouleau.

Laissez sécher jusqu’à ce que la surface devienne transparente avant d’appliquer le revêtement final.
Avantages
Respirant : Maintient la perméabilité à la vapeur d’eau des surfaces traitées.
Polyvalent : Convient à une large gamme de supports et d’environnements.
Respectueux de l’environnement : Formulé sans composés toxiques ni solvants nocifs.
Facile à utiliser : Application simple avec un pinceau ou un rouleau.
Précautions d’emploi
Température d’application : Entre +5°C et +35°C.
Protection : Protégez de la pluie et du soleil direct pendant et après l’application.
Stockage : Conservez dans un endroit frais et sec. Utilisez dans les 12 mois après fabrication.
Normes et certifications
Conforme aux directives pour produits de construction respectueux de l’environnement.
