## ? CERA NATURAL COM-CAL Finition Naturelle pour Enduit

Sublimez et protégez vos enduits à la chaux avec une cire 100 % naturelle.
La CERA NATURAL COM-CAL est une cire artisanale conçue à base de cire d’abeille naturelle et d’eau de chaux. Elle offre une protection hydrophobe tout en conservant la respirabilité des surfaces, leur apportant un aspect satiné et un toucher soyeux incomparable.

? Hydrofuge et respirante
?￢ﾀﾍ♂️ Sans solvants ni composés toxiques
? Naturelle, biodégradable et respectueuse de l’environnement
✨ Finition satinée, douce au toucher

#### ✅ Idéale pour :
• Protéger les chaux COM-CAL
• Tous supports poreux intérieurs
• Parois verticales et horizontales

#### ? Mode d’emploi :
1. Appliquer en fine couche au pinceau sur un support propre et sec.
2. Laisser agir 30 à 60 min.
3. Polir avec un tissu de laine pour faire ressortir l’éclat.
4. Répéter si nécessaire jusqu’à saturation du support.
5. Séchage complet : 24 h.

#### ? Conditionnements disponibles :
• Flacon de 1 L
• Bidon de 4 L

#### ? Détails techniques :
• Consommation moyenne : 0,2 L/m² par couche
• pH : 9 | Viscosité : 385 mPa·s
• Aspect : Liquide épais couleur ambrée
• Température d’application : entre 5 °C et 30 °C

#### ♻️ Bon à savoir :
• Produit non inflammable
• Se nettoie à l’eau chaude
• Se conserve 24 mois dans son emballage d’origine fermé