Com-Cal NHL 3,5
Chaux hydraulique naturelle pour maçonnerie, enduits et restauration
La Com-Cal NHL 3,5 est une chaux hydraulique naturelle de haute qualité, obtenue par la calcination de calcaire pur à température contrôlée (900–1200 °C), sans additifs chimiques. Polyvalente, elle est recommandée pour les travaux de maçonnerie, les enduits intérieurs et extérieurs, ainsi que pour la restauration du patrimoine bâti. Sa formulation garantit une excellente respirabilité, une bonne résistance mécanique, et une durabilité élevée.
Applications
• Type de produit : Chaux hydraulique naturelle NHL 3,5

• Usages :

· Mortiers pour maçonnerie, enduits et joints

· Travaux de restauration historique

· Pose de carreaux, pierres naturelles ou céramiques

• Supports compatibles : Briques, blocs, pierres, moellons, maçonneries anciennes ou neuves, supports poreux

Caractéristiques techniques
• Marque : Com-Cal

• Norme : EN 459-1 – NHL 3,5

• Conditionnement : Sac de 17 kg

• Couleur : Beige clair

• Résistance à la compression (28 jours) : 4,6 MPa (≥ 3,5 MPa)

• Granulométrie (rejet à 90 μm) : 13,6 % (≤ 15 %)

• Perméabilité à la vapeur d’eau : μ < 6 (respirant)

• Temps de prise :

• Début : 255 minutes

• Fin : 315 minutes

• Conductivité thermique : Faible – économie énergétique jusqu’à 30 % par rapport au ciment

Mise en œuvre
1. Préparation du support
• Nettoyer soigneusement : supports propres, sans poussière ni résidus

• Humidifier légèrement les surfaces pour favoriser l’adhérence

2. Préparation du mortier
• Mélange recommandé : 1 volume de chaux pour 2,5 à 3 volumes de sable propre

• Ajouter progressivement 20 à 30 % d’eau selon la granulométrie du sable

• Malaxer jusqu’à obtenir une pâte homogène

3. Application
• Appliquer en couches de 6 à 12 mm selon l’usage

• Maintenir le support légèrement humide pendant 72 h après application

Avantages
• Respirante : Favorise le transfert de vapeur d’eau et prévient les désordres liés à l’humidité

• Polyvalente : Compatible avec le neuf et la rénovation

• Respectueuse du bâti ancien : Compatible avec matériaux traditionnels

• Durable : Résistante au gel et aux variations climatiques

• Écologique : Sans additifs chimiques, faible impact CO₂

Précautions d’emploi
• Température d’application : Entre +5 °C et +30 °C

• Protection : Protéger de la pluie, du gel et du vent pendant les premiers jours de séchage

• Stockage : Endroit sec et ventilé, consommer dans les 12 mois suivant la fabrication

Norme et conformité
• Conforme à la norme EN 459-1 – NHL 3,5
