Com-Cal NHL 5
Chaux hydraulique naturelle à haute résistance pour maçonnerie et restauration
La Com-Cal NHL 5 est une chaux hydraulique naturelle formulée sans additifs chimiques, idéale pour les applications nécessitant une résistance mécanique élevée, tout en maintenant une excellente respirabilité. Elle est particulièrement adaptée aux travaux de maçonnerie, aux enduits, et à la restauration du patrimoine, notamment dans des environnements soumis à l’humidité ou aux conditions climatiques exigeantes.
Applications
• Type de produit : Chaux hydraulique naturelle NHL 5

• Usages :

· Maçonnerie (blocs, briques, pierres naturelles)

· Enduits intérieurs et extérieurs

· Restauration patrimoniale

· Pose de carreaux, dalles et pierres naturelles
· Supports compatibles : Briques, moellons, blocs, pierres, supports minéraux poreux

Caractéristiques techniques
• Marque : Com-Cal

• Norme : EN 459-1 – NHL 5

• Conditionnement : Sac de 18,5 kg

• Couleur : Beige clair

Performances mécaniques :
• Résistance à la compression :

• 3,6 MPa à 7 jours

• 6,2 MPa à 28 jours

Granulométrie :
• Rejet à 90 μm : ≤ 11,56 %

• Rejet à 200 μm : ≤ 1,78 %

Autres caractéristiques :
• Perméabilité à la vapeur d’eau : μ < 10

• Temps de prise :

• Initial : ≥ 135 minutes

• Finale : ≤ 195 minutes

• Conductivité thermique : faible (améliore le confort thermique et réduit les ponts thermiques)

Mise en œuvre
1. Préparation du support
• Nettoyer les surfaces (poussières, particules non adhérentes)

• Humidifier légèrement les supports poreux avant application
2. Préparation du mortier
• Mélange standard : 1 volume de chaux pour 2,5 à 3 volumes de sable propre

• Ajouter 20 à 30 % d’eau propre, selon la granulométrie du sable

• Malaxer soigneusement jusqu’à consistance homogène
3. Application
• Maçonnerie : Adapter la consistance du mortier à la mise en œuvre

• Enduits : Appliquer en passes de 6 à 15 mm maximum

Avantages
• Résistance élevée : Idéale pour les structures soumises à des contraintes mécaniques

• Respirante : Favorise l’évacuation de la vapeur d’eau

• Polyvalente : Compatible avec les constructions neuves et anciennes

• Durable : Excellente tenue aux cycles gel/dégel

• Écologique : Sans additifs chimiques, à faible impact environnemental

Précautions d’emploi
• Température d’application : Entre +5°C et +30°C

• Protection : Protéger des intempéries, du gel et du soleil direct durant les 48 h suivant l’application

• Stockage : À conserver au sec, à l’abri de l’humidité, et à utiliser dans les 12 mois suivant la fabrication

Norme & Conformité
• Conforme à la norme EN 459-1 (chaux hydrauliques naturelles – NHL 5)

