Com-Cal Com-Cret
Liant écologique pour bétons de chaux respirants
Le Com-Cal Com-Cret est un liant minéral innovant, formulé à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5, de pouzzolane naturelle et d’additifs spécifiques. Sans ciment Portland, il permet de produire des bétons respirants et durables, adaptés aux usages non structurels tels que les dalles, fondations légères, ou ouvrages extérieurs. Ce liant assure une bonne compacité, une perméabilité à la vapeur d’eau élevée, et une résistance mécanique fiable.

Applications
• Type de produit : Liant minéral écologique pour béton de chaux

• Usages :

· Dalles de sol (intérieur / extérieur)

· Pavages, trottoirs, fondations non porteuses

· Ancrages de mobilier urbain
· Supports compatibles : Granulats naturels ou recyclés (0–12 mm)

Caractéristiques techniques
• Marque : Com-Cal

• Liant : Chaux hydraulique naturelle NHL 5 + pouzzolane

• Conditionnement : Sac de 15 kg

• Consommation : 15 kg de liant pour ± 0,04 m³ de béton

• Densité en frais : 2200–2300 kg/m³

• Résistance à la compression (60 jours) : 15 à 16 MPa

• Granulométrie max. recommandée : 12 mm

• Perméabilité : Très haute – favorise le transfert de vapeur d’eau

• Émissions CO₂ : Réduites (sans ciment Portland)

Mise en œuvre
1. Préparation du support
• Nettoyer et humidifier légèrement les supports avant coulage
2. Préparation du mélange
• Mélanger 15 kg de Com-Cret avec ± 75 kg de granulats (0-12 mm)

• Ajouter 6 à 7 L d’eau propre

• Malaxer 2 à 3 minutes jusqu’à obtention d’un mélange homogène
3. Application
• Épaisseur minimale recommandée : 4 cm

• Étaler et compacter légèrement (vibration manuelle ou mécanique douce)

• Protéger le béton frais du soleil, du vent fort et des écarts thermiques durant les premières 48 h

Avantages
• Écologique : Formulé sans ciment – bilan carbone réduit

• Respirant : Excellente perméabilité à la vapeur d’eau

• Durable : Bonne tenue dans le temps et résistance au gel/dégel

• Polyvalent : Compatible avec de nombreux granulats pour des usages variés

Précautions d’emploi
• Température d’application : +5 °C à +35 °C

• Protection : Protéger du dessèchement rapide (ensoleillement, vent)

• Stockage : Endroit sec, à l’abri de l’humidité – utiliser dans les 12 mois après fabrication

Norme & Conformité
• Conforme aux critères des matériaux de construction écologiques (sans CEM)

