Peinture intérieure om-Cal
Peinture minérale écologique à la chaux pour murs intérieurs
La Com-Cal Pintura Interior est une peinture minérale 100 % naturelle formulée à base de chaux aérienne CL-90.

Conçue pour les murs et plafonds intérieurs, elle offre une finition mate, respirante et purifiante, tout en régulant naturellement l’humidité ambiante.

Grâce à sa composition minérale et sans COV, elle contribue à un air intérieur sain, à l’équilibre hygrométrique du bâtiment et à la durabilité des supports minéraux.

Idéale pour les projets de rénovation écologique, de bioconstruction et d’habitat sain.
Applications
• Type de produit : Peinture minérale écologique à la chaux pour intérieurs

• Usages :

· Murs et plafonds intérieurs

· Espaces de vie, bureaux, écoles, hôpitaux

· Rénovation de bâtiments anciens

· Construction écologique et bâtiments durables

• Supports compatibles :
Enduits à la chaux, plâtres, briques, pierres naturelles, mortiers minéraux.
Caractéristiques techniques
· • Marque : Com-Cal

· • Liant principal : Chaux aérienne naturelle CL-90

· • Conditionnement : Seaux de 1 L, 4 L et 15 L

· • Consommation : Environ 3 à 4 m²/L pour deux couches
· Aspect : Mat, minéral, texture lisse

· • Densité : 1,40 ± 0,05 g/cm³

· • Viscosité : 8 000 à 10 000 cP (ISO 2555)

· • pH : 13 ± 0,05

· • Perméabilité à la vapeur d’eau : μ = 15 (ISO 7783)

· • Séchage :

· • Sec au toucher : 40 à 60 minutes

· • Recouvrable : après 4 à 6 heures

· • Séchage complet : 24 heures

· • COV : < 1 g/L (très faible émission)
· Sans formaldéhyde ni solvants
Mise en œuvre
1. Préparation du support
· Support propre, sec, ferme et dépoussiéré

· Éliminer les restes de revêtements non adhérents

· Réparer et lisser les irrégularités

· Appliquer une sous-couche minérale si le support est très absorbant

2. Préparation du produit
· Bien remuer avant utilisation

· Ajuster la consistance en ajoutant jusqu’à 10 % d’eau si nécessaire

3. Application
· Appliquer en 2 couches au pinceau, rouleau ou pistolet

· Respecter un délai de 4–6 heures entre couches

4. Finition
· Aucune protection supplémentaire nécessaire

· Pour les zones humides, un hydrofuge naturel peut être ajouté en finition
Avantages
· Respirante : Permet aux murs de réguler naturellement l’humidité
· Purifiante : Absorbe le CO₂ et améliore la qualité de l’air intérieur
· Esthétique : Finition mate et naturelle, teintes possibles sur demande
· Saine : Sans solvants, sans COV, inodore et hypoallergénique
· Facile à appliquer : Compatible avec tous supports minéraux
· Écologique : Fabriquée localement selon des critères durables
Précautions d’emploi
· • Température d’application : Entre +5°C et +30°C
· Protection : éviter courants d’air et condensation durant le séchage
· Stockage : conserver au frais et à l’abri du gel – durée 12 mois en emballage d’origine fermé
Conformité & Écologie
· Norme : DIN 18.363 (revêtements minéraux continus)
· Directive : Conforme à la Directive 2004/42/CE (COV < 30 g/L – phase II)
· Écolabel : Formulée selon les exigences de l’étiquetage ECOLABEL

