Com-Cal Lime Wash – Eau de chaux naturelle pour veladura et entretien du bâti minéral
La Com-Cal Lime Wash est une eau de chaux aérienne CL-90 prête à l’emploi, utilisée comme diluant pour veladura et comme protection naturelle des enduits et maçonneries minérales.

Inspirée des techniques traditionnelles de chaulage et de fresque, elle offre une finition mate, translucide et respirante, respectant la texture et la teinte du support.

Utilisée seule, elle protège, consolide et homogénéise les surfaces minérales poreuses.

Combinée à Com-Cal Lime Color, elle permet de créer des voiles colorés (veladuras) à intensité variable, avec un rendu vivant et profond.

Avantages
· 100 % minérale – sans solvants ni COV

· Très haute perméabilité à la vapeur d’eau

· Pouvoir consolidant des enduits à la chaux

· Effet hydrofuge naturel sans bloquer la respiration

· Application simple, séchage rapide

· Compatible avec les supports minéraux : pierre, chaux, stuc, béton

Caractéristiques techniques
	Propriété
	Valeur

	Aspect
	Liquide translucide

	Finition
	Mat minéral

	Densité
	1,02 g/cm³

	pH
	13

	Consommation
	0,15 L/m² pour 2 couches

	Application
	Brosse ou spalter

	Température d’application
	+5 °C à +30 °C

	Conditionnement
	1 L – 10 L

	Nettoyage des outils
	Eau tiède

	Conservation
	12 mois en emballage fermé, à l’abri du gel


Mode d’emploi
1. Agiter avant usage.

2. Appliquer sur support propre, sec et minéral.

3. Pour une veladura colorée : mélanger 1 part de Lime Color à 10 parts de Lime Wash.

4. Appliquer en voiles fins croisés, laisser sécher entre les couches.

