## Com-Cal Pintura Exterior

#### Peinture minérale écologique à la chaux pour façades extérieures

La Com-Cal Pintura Exterior est une peinture minérale formulée à base de chaux aérienne CL-90. Elle offre une finition mate, minérale et durable, parfaitement adaptée aux façades extérieures. Sa microporosité élevée assure une excellente respirabilité des murs et contribue à la régulation de l’humidité, tout en préservant un environnement sain. Elle est idéale pour les projets de rénovation patrimoniale, de bioconstruction ou de construction neuve écologique.

#### Applications
• Type de produit : Peinture minérale écologique à la chaux
• Usages :
- Façades et murs extérieurs
- Rénovation de bâtiments anciens
- Projets de construction écologique
- Supports compatibles : Pierres naturelles, briques, enduits à la chaux, mortiers minéraux, béton
#### Caractéristiques techniques
• Marque : Com-Cal
• Liant principal : Chaux aérienne naturelle CL-90
• Conditionnement : Seaux de 1 L, 4 L et 15 L
• Consommation : Environ 3 à 4 m²/L pour deux couches
• Aspect : Mat, opaque, texture lisse
• Densité : 1,40 ± 0,05 g/cm³
• Viscosité : 8 000 à 10 000 cP (ISO 2555)
• pH : 13 ± 0,05
• Perméabilité à la vapeur d’eau : μ = 15 (ISO 7783)
• Séchage :
• Sec au toucher : 40 à 60 minutes
• Recouvrable : après 4 à 6 heures
• Séchage complet : 24 heures
• COV : < 1 g/L (très faible émission)

#### Mise en œuvre
1. Préparation du support
• Nettoyer et dégraisser soigneusement
• Réparer les irrégularités et bien égaliser
• Appliquer un primaire si le support est très absorbant
2. Préparation du produit
• Bien mélanger avant utilisation
• Ajouter jusqu’à 10 % d’eau si nécessaire
3. Application
• Appliquer en 2 couches minimum au pinceau, rouleau ou pistolet airless
• Respecter les temps de séchage entre les couches
4. Finition
• Aucun traitement final nécessaire ; pour les zones exposées, une protection complémentaire peut être appliquée (hydrofuge naturel, par exemple)

#### Avantages
• Excellente respirabilité : Évite les désordres liés à l’humidité
• Haute durabilité : Résistante aux intempéries, UV et cycles gel/dégel
• Finition esthétique : Minérale, mate et durable
• Produit sain : Sans solvants ni COV, compatible avec les intérieurs sensibles
• Facilité d’usage : Convient aux professionnels comme aux particuliers

#### Précautions d’emploi
• Température d’application : Entre +5°C et +30°C
• Protection : Protéger des intempéries durant les 24 premières heures
• Stockage : Endroit frais et sec, se conserve 12 mois dans son emballage d’origine fermé

#### Conformité & Écologie
• Norme : DIN 18.363 (revêtements minéraux)
• Directive : Conforme à la directive 2004/42/CE sur les faibles émissions de COV