## Com-Cal Pintura Interior

### Peinture minérale écologique à la chaux pour murs intérieurs

La Com-Cal Pintura Interior est une peinture minérale 100 % naturelle formulée à base de chaux aérienne CL-90.
Conçue pour les murs et plafonds intérieurs, elle offre une finition mate, respirante et purifiante, tout en régulant naturellement l’humidité ambiante.
Grâce à sa composition minérale et sans COV, elle contribue à un air intérieur sain, à l’équilibre hygrométrique du bâtiment et à la durabilité des supports minéraux.
Idéale pour les projets de rénovation écologique, de bioconstruction et d’habitat sain.
### Applications

• Type de produit : Peinture minérale écologique à la chaux pour intérieurs

• Usages :
- Murs et plafonds intérieurs
- Espaces de vie, bureaux, écoles, hôpitaux
- Rénovation de bâtiments anciens
- Construction écologique et bâtiments durables

• Supports compatibles :
Enduits à la chaux, plâtres, briques, pierres naturelles, mortiers minéraux.
### Caractéristiques techniques
- Marque : Com-Cal
- Liant principal : Chaux aérienne naturelle CL-90
- Conditionnements : Seaux de 1 L, 4 L et 15 L
- Consommation : Environ 3 à 4 m²/L pour deux couches
- Aspect : Mat, minéral, texture lisse
- Densité : 1,40 ± 0,05 g/cm³
- Viscosité : 8 000 à 10 000 cP (ISO 2555)
- pH : 13 ± 0,05
- Perméabilité à la vapeur d’eau : μ = 15 (ISO 7783)
- Séchage :
  - Sec au toucher : 40 à 60 minutes
  - Recouvrable : après 4 à 6 heures
  - Séchage complet : 24 heures
- COV : < 1 g/L (très faible émission)
- Sans formaldéhyde ni solvants
### Mise en œuvre

1. Préparation du support
- Support propre, sec, ferme et dépoussiéré
- Éliminer les restes de revêtements non adhérents
- Réparer et lisser les irrégularités
- Appliquer une sous-couche minérale si le support est très absorbant

2. Préparation du produit
- Bien remuer avant utilisation
- Ajuster la consistance en ajoutant jusqu’à 10 % d’eau si nécessaire

3. Application
- Appliquer en 2 couches au pinceau, rouleau ou pistolet
- Respecter un délai de 4–6 heures entre couches

4. Finition
- Aucune protection supplémentaire nécessaire
- Pour les zones humides, un hydrofuge naturel peut être ajouté en finition
### Avantages
- Respirante : Permet aux murs de réguler naturellement l’humidité
- Purifiante : Absorbe le CO₂ et améliore la qualité de l’air intérieur
- Esthétique : Finition mate et naturelle, teintes possibles sur demande
- Saine : Sans solvants, sans COV, inodore et hypoallergénique
- Facile à appliquer : Compatible avec tous supports minéraux
- Écologique : Fabriquée localement selon des critères durables
### Précautions d’emploi
- Température d’application : entre +5 °C et +30 °C
- Protection : éviter courants d’air et condensation durant le séchage
- Stockage : conserver au frais et à l’abri du gel – durée 12 mois en emballage d’origine fermé
### Conformité & Écologie
- Norme : DIN 18.363 (revêtements minéraux continus)
- Directive : Conforme à la Directive 2004/42/CE (COV < 30 g/L – phase II)
- Écolabel : Formulée selon les exigences de l’étiquetage ECOLABEL