Com-Cal Restaura S
Mortier fin respirant à base de chaux NHL 3,5
Com-Cal Restaura S est un mortier de finition à base de chaux hydraulique naturelle (NHL 3,5), conçu pour offrir une excellente respirabilité et une finition esthétique de grande finesse. Sa granulométrie très fine (< 0,6 mm) et sa teinte beige clair en font un choix idéal pour les travaux de restauration du bâti ancien comme pour les projets contemporains soucieux de la qualité de l’air et de la durabilité des matériaux.
✅ Applications
• Type de produit : Mortier de finition respirant.

• Usages : Enduits fins sur blocs, briques, pierres naturelles, moellons ou supports poreux.

• Supports compatibles : Maçonneries anciennes ou neuves, enduits minéraux compatibles.

⚙️ Caractéristiques techniques
• Marque : Com-Cal

• Liant : Chaux hydraulique naturelle NHL 3,5
• Aspect : Poudre sèche beige clair

• Granulométrie : < 0,6 mm

• Conditionnement : Sac de 23 kg
• Consommation moyenne : Environ 15 kg/m²/cm
• Épaisseur par couche : 2 à 5 mm
• Temps d’utilisation : Environ 60 min à 23°C
• Respirabilité : Excellent transfert de vapeur d’eau

?￯ﾸﾏ Mise en œuvre
1. Préparation du support
• Nettoyer, dépoussiérer, humidifier les supports absorbants.

2. Application
• Mélanger avec de l’eau propre selon la fiche technique.

• Appliquer en fine couche à la truelle ou au platoir (max. 5 mm).

3. Finition
• Taloche éponge ou lisseuse selon l’aspect recherché.

? Avantages
• Finition haut de gamme : grain fin et texture lisse

• Haute respirabilité : idéal pour murs anciens et humides

• 100 % naturel : sans additifs chimiques

• Polyvalent : adapté aux restaurations comme aux projets neufs

⚠️ Précautions
• Température d’application : entre 5°C et 30°C
• Protection : contre pluie, vent, gel pendant 48 h

• Stockage : au sec, à l’abri du gel

? Normes
• Conforme à la EN 998-1 (mortier d’enduit pour intérieur/extérieur)

