COM-CAL ROC est un mortier technique formulé à base de chaux hydraulique naturelle NHL5, de pouzzolane fine et d’additifs d’origine végétale, spécifiquement conçu pour les travaux de thématisation, restauration patrimoniale et reconstruction de pierre.

Sa texture thixotrope et son comportement naturel permettent :
- le modelage de formes complexes,
- le moulage décoratif (chapiteaux, pierres sculptées),
- la sculpture directe après séchage (découpe manuelle ou mécanique),
- la finition par veladura minérale (COM-CAL VELADURA).

? Il est idéal pour des projets où sont exigés des matériaux :
- naturels, hautement respirants, compatibles avec le bâti ancien,
- résistants aux pluies acides et aux attaques sulfatiques (CS II – W0 – µ ≤ 5).

Caractéristiques techniques clés :
- Épaisseur par couche : jusqu’à 4 cm (max 8 cm)
- Résistance à la compression : CS II
- Perméabilité vapeur d’eau : µ ≤ 4.9
- Absorption d’eau : Wc0 ≤ 0.84 kg/m²·min⁰⁵
- Teinte : beige clair – aspect pierre naturelle
- Application : manuelle ou par projection

?￯ﾸﾏ Utilisation facile (mélange avec ±5 L d’eau) – Durée de vie : 60 min