✨ Mortier & Stuc de tradition pour façades et intérieurs
Le COM-CAL Tradicional est un mortier-stuc en pâte prêt à l’emploi, formulé exclusivement à base de chaux aérienne naturelle CL90 mûrie plus de 6 mois, d’agrégats siliceux sélectionnés et de pigments minéraux inorganiques. Il est exempt d’additifs ou de sels solubles, garantissant une compatibilité maximale avec les supports anciens ou sensibles.
Disponible en blanc naturel ou en teintes personnalisées selon commande.
? Applications recommandées
✅ Restauration du patrimoine bâti
✅ Réhabilitation écologique
✅ Nouvelles constructions respirantes
✅ Finitions : sgraffites, glissés, stucs de feu, tourbillons…
✅ Pose manuelle à la liane / rouleau sur supports rugueux et humidifiés.
?￯ﾸﾏ Données techniques principales
· Aspect : pâte thixotrope, densité 2,10 g/cm³
· Granulométrie : 0,5 mm à 4 mm – max particule < 1 mm
· Épaisseur d’application : min. 3 mm – max. 6 mm
· Résistance à la compression (28 j) : CS I
· Perméabilité à la vapeur (μ) : 14,7
· pH : 13 ± 0,05
· Réaction au feu : Classe A1 (ininflammable)
· Couleurs : blanc ou teinté à la demande
· Conditionnement : seau noir recyclé de 24 kg
· Conservation : 12 mois dans emballage fermé, à l’abri
? Avantages produit
?￯ﾸﾏ Respirant & perméable à la vapeur
♻️ Produit 100 % minéral sans additif
? Excellente adhérence sur supports poreux
? Retardateur de flamme – Classe feu A1
?￯ﾸﾏ Facilité d’application et de reprise
? Pigmentation personnalisée possible
? Absorption du CO₂ pendant la carbonatation
? Documents associés
· ? Fiche technique (PDF) – version 26/04/2024
⚠️ Précautions & sécurité
· Appliquer entre 5°C et 30°C

· Ne pas appliquer sur plâtre ou bois

· Nettoyage des outils à l’eau claire

· Respecter les EPI (masque, gants, lunettes)

· Produit alcalin – irritant pour la peau et les yeux
