EKOSYL DECO : Mortier autonivelant décoratif à prise rapide
Ultra-design 100% ECO
EKOSYL DECO est un mortier autonivelant innovant et écologique, spécialement conçu pour les sols intérieurs décoratifs. Il durcit rapidement, offrant une finition esthétique en couche fine ou épaisse. Grâce à sa formulation à base de la technologie EKO-Binder, il garantit une faible émission de COV et des performances durables, adaptées aux environnements résidentiels et commerciaux.

?￯ﾸﾏ Catégories d’application
• Type de produit : Mortier écologique autonivelant, décoratif haut de gamme 

• Applications :

· Création de sols design dans les espaces résidentiels et commerciaux.

· Réparation et nivellement des surfaces intérieures.

· Base pour finitions supplémentaires (revêtements, couches protectrices).

• Supports compatibles :

· Béton, chape cimentaire, substrats minéraux prétraités.

⚙️ Caractéristiques techniques
Marque : EKOSYL
Aspect : Poudre blanche (colorisable)
Conditionnement : Sac de 25 kg
Épaisseur d’application : 1 à 30 mm
Consommation : ~1,8 kg/m² par mm d’épaisseur
Temps de prise :

• Temps de travail : 30 minutes (à 20°C)

• Circulable : après 4 heures

• Charge légère : après 1 jour

• Charge complète : après 4 jours
Résistances mécaniques :

• Compression : ≥ 40 N/mm² (C40)

• Flexion : ≥ 10 N/mm² (F10)
Densité :

• Masse volumique en vrac : ~1,1 kg/dm³

• Mortier frais : ~2,0 kg/dm³

• Abrasion : Classe A12 (Böhme)

• Réaction au feu : Classe A1 (EN 13501-1)

✅ Avantages
• Durcissement rapide : mise en service rapide, réduction des temps d’arrêt.

• Design personnalisable : colorable pour des finitions uniques.

• Durable et écologique : très faible émission de COV (certifié EC1PLUS).

• Facilité d’application : manuelle ou mécanique.

• Polyvalent : adapté aux chantiers résidentiels et commerciaux.

?￯ﾸﾏ Mise en œuvre
1. Préparation du support :

• Nettoyage minutieux (sans poussières, huiles, résidus).

• Réparation des fissures avec EKOSYL REPAIR si besoin.

• Application de EKOSYL PRIMER pour uniformiser l’absorption et limiter les bulles.

2. Mélange :

• 6 litres d’eau pour 25 kg de poudre.

• Malaxer 2 min, laisser reposer 2 min, remélanger 1 min.

3. Application :

• Étaler à la truelle ou au râteau.

• Passer un rouleau débulleur immédiatement après.

4. Protection :

• Protéger de l’air, du soleil direct, ou de l’humidité pendant le séchage initial.

⚠️ Précautions d’emploi
• Température d’application : de +2°C à +35°C

• Stockage : sec, dans l’emballage d’origine non ouvert

• Durée de conservation : 12 mois

? Normes et certifications
• Norme produit : EN 13813 CT-C40-F10-A12

• Émissions : Très faibles (EC1PLUS – selon GEV)

♻️ Analyse Carbone – EKOSYL DECO (liant minéral, 1 mm)
? Hypothèses techniques ajustées
• Produit : Mortier décoratif autonivelant (sans résines).

• Consommation réelle à 1 mm : ~1,8 kg/m² (base technique = 1,8 kg/mm/m²).

• Transport : ~400–600 km estimés

? Facteurs d’émission – données spécifiques
	Élément
	Facteur moyen (kg CO₂e / kg)
	Quantité utilisée (kg/m²)
	Impact estimé (kg CO₂e / m²)

	Liant
	~0,10 – 0,14
	~1,5
	~0,15 – 0,21

	Additifs minéraux & pigments
	~0,05
	~0,3
	~0,015

	Fabrication & emballage
	~0,08
	–
	~0,1

	Transport (500 km en camion)
	~0,1 / t.km
	1,8 kg → 0,0018 t → 0,9 t.km
	~0,00009


✅ Total estimé : ≈ 0,26 à 0,33 kg CO₂e / m² (à 1 mm d’épaisseur)

✅ Résumé – Bilan carbone EKOSYL DECO
	Épaisseur
	CO₂e estimé (kg / m²)
	Commentaire technique

	1 mm
	0,26 – 0,33
	Excellent score, très bas carbone


? Comparaison avec autres systèmes décoratifs (épaisseur 1 mm) :
	Type de revêtement
	CO₂e estimé (kg/m²)

	Résine époxy décorative
	5 – 12

	Peinture siloxane/silicate
	0,5 – 0,8

	EKOSYL DECO
	~0,3 ✅


? Conclusion environnementale
• EKOSYL DECO est ultra bas carbone en usage décoratif fin (1 mm).

• Idéal pour espaces durables intérieurs, y compris publics ou HQE.

• Solution sans résines, sans plastifiants, sans solvants → santé & écologie optimales.

