ECO DUAL est une chape autonivelante minérale haute résistance, adaptée aux chantiers de construction et rénovation.
Elle permet une mise en œuvre rapide (pompe ou malaxeur), une planéité parfaite et des performances mécaniques élevées (C40/F7).

Applications : planchers chauffants, chapes flottantes, désolidarisées ou collées. Compatible avec la plupart des finitions (carrelage, parquet, résine).
## 3. Caractéristiques techniques
Propriété	Valeur
Norme	EN 13813 CT-C40-F7
Épaisseur d’application	5–70 mm (collé) ; 20–70 mm (désolidarisé) ; 25–70 mm (sur isolant)
Résistance compression	≥ 40 N/mm²
Résistance flexion	≥ 7 N/mm²
Consommation	≈ 1,7 kg/m²/mm
Densité poudre	≈ 1,3 kg/dm³
Densité mortier frais	≈ 2,0 kg/dm³
Eau de gâchage	4,4–4,5 L pour 25 kg
Temps ouvert	≈ 35 min à 20 °C
Circulable	4 h
Charge légère	1 j
Charge pleine	4 j
Réaction au feu	A1 (incombustible)

## 4. Conditionnement & logistique
- Sac papier : 25 kg
- Big bag : jusqu’à 24 t
- 25 kg couvrent ≈ 15 m² à 1 mm d’épaisseur
- Stockage : 9 mois en sac d’origine, au sec
## 5. Domaine d’application
- Sols intérieurs et extérieurs
- Chapes flottantes, désolidarisées, collées
- Compatible planchers chauffants
- Pose de revêtements carrelage, parquet, résine
## 6. Mise en œuvre (infos d’application)

### Préparation du support
- Supports conformes à la norme EN 13813.
- Support propre, sec, sans poussière, huile ou laitance.
- Support absorbant → primaire recommandé.
- Support non absorbant (dalles lisses, anhydrite) → primaire d’accrochage obligatoire.

### Malaxage
- Malaxer un sac de 25 kg avec 4,4–4,5 L d’eau propre.
- Utiliser malaxeur électrique à hélice ou pompe à chape.
- Temps de malaxage : 2–3 min → homogène, sans grumeaux.

### Application
- Verser et étaler avec raclette lisseuse, règle ou aiguille.
- Épaisseur minimale : 5 mm (collé), 20 mm (désolidarisé), 25 mm (isolant).
- Épaisseur maximale : 70 mm.
- Utiliser débulleur pour éliminer l’air.
- Temps ouvert ≈ 35 min → travailler rapidement.

### Conditions
- Température air et support : +5 °C à +30 °C.
- Éviter courants d’air, soleil direct, gel.
- Protéger surface 24 h après application.

### Durcissement
- Circulable après ≈ 4 h.
- Pose carrelage ≈ 24 h (selon conditions).
- Revêtements sensibles à l’humidité → contrôler taux résiduel (< 2 % CM).
## Impact environnemental (ACV/FDES) Estimé
- Pas de FDES spécifique trouvée ECO DUAL.
- Référence générique INIES : chape/mortier autonivelant
- GWP A1–A3 : ≈ 0,12–0,15 kg CO₂e/kg
- Sac 25 kg : ≈ 3,0–3,8 kg CO₂e
- Réemploi (transport+tri) : ≈ 0,2 kg CO₂e
- Économie nette : ≈ 2,8–3,6 kg CO₂e/sac