Les nombreux avantages
Pourquoi isoler avec CaNaCrete ?
Contactez nous
Isolation thermique
CaNaCrete est un excellent régulateur thermique grâce à son hygrorégulation , sa respirabilité et son application sans ponts Thermiques .
Climat intérieur sain
Créez un climat sain et naturel dans chaque pièce. Pas de condensation ni de moisissure dans la maison.
Isolation acoustique
La porosité permet une bonne absorption des sons et produit un environnement sonore agréable à l'intérieur.
Gestion exceptionnelle de l'humidité
Les anas de chanvre combiné à la chaux  absorbent l'humidité, ce qui permet de créer un environnement intérieur confortable.
100% biosourcé, recyclable et circulaire

A l'épreuve du feu
chaux-chanvre est l'un des matériaux de construction les plus résistants au feu. classement feu BS1d0 
· Densité 275 kg/m³ ± 2,5% 
· Conductivité thermique: λd 0,078 (W/mK) 

· Déphasage: 16 heures, avec 24 cm 

· Temps de séchage: 2 semaines par cm d’épaisseur 

· Facteur de résistance à la vapeur d’eau:   μ =  3 
· Chaleur Spécifique :  C = 2500 J/(kg.K) 

· Réaction au feu : Classement B1,s1,do 

· Absorption acoustique:   Le CaNaCrete offre une très bonne absorption acoustique et contribue au confort intérieur .

· Régulation d’humidité:  Lorsque le taux d'humidité intérieur est élevé, le chanvre absorbe l'excès d'humidité et le restitue dès que le taux d'humidité diminue. Aucun problème de condensation n'est possible et un climat intérieur confortable est garanti. 

· CO2 négative :  Le chanvre excelle dans l'absorption du CO2 (86kg de co2/m³)  ,  Les plants de Chanvre  absorbent plus de CO2 que les émissions produites pendant le processus de culture et de production. De plus, grâce au processus de carbonatation continue, le chaux-chanvre continue d'absorber du CO2 après la production et la mise en oeuvre . 

· Anti-moisissure 

· Anti-vermine
