CaNaDry® – Une isolation écologique et performante en chaux-chanvre
Le CaNaDry® est un biocomposite innovant et breveté par EXIE. Composé de chènevotte de chanvre et de chaux, il assure une isolation thermique, acoustique et écologique adaptée aux projets de construction et de rénovation. Grâce à sa composition naturelle, il offre un confort intérieur sain et durable.
Spécifications techniques :
• Composition : Chènevotte de chanvre et chaux.
• Applications : Isolation des murs, toits, plafonds, façades et planchers.
• Conductivité thermique : 0,054 W/m·K.
• Résistance thermique : 3-6 m²·K/W selon l’épaisseur.
• Déphasage thermique : 15 à 24 heures.
• Absorption acoustique : Jusqu’à 60 dB.
• Résistance au feu : 60 à 120 minutes.
Avantages clés :
1. Performance thermique : Réduit les pertes de chaleur tout en maintenant un confort intérieur stable.

2. Confort acoustique : Limite efficacement les nuisances sonores extérieures.

3. Régulation de l’humidité : Préserve la durabilité des structures et améliore la qualité de l’air intérieur.

4. Écologique et biosourcé : Fabriqué à partir de matériaux naturels, avec une empreinte carbone réduite.

5. Application rapide et facile : Format prêt à l’emploi pour une mise en œuvre simplifiée.
Applications spécifiques :
• Murs : Isolation thermique et acoustique non porteuse pour murs intérieurs et extérieurs.
• Toits : Adapté aux toitures plates et inclinées, avec une excellente protection contre les variations de température.
• Planchers : Parfait pour remplacer les dalles béton, compatible avec les systèmes de chauffage par le sol.
Conseils de pose :
• Mélanger avec de l’eau selon les recommandations avant application.
• Appliquer sur des surfaces propres et stables.
• Peut être combiné avec d’autres matériaux écologiques pour des performances optimales.
