Fixit 223 Mortier d’enrobage spécial – La solution pour des surfaces saines et homogènes
Le Fixit 223 est un mortier d’enrobage polyvalent et haute performance, spécialement formulé pour répondre aux besoins des surfaces intérieures et extérieures. Grâce à sa perméabilité élevée à la vapeur et ses fibres de renfort, il garantit une protection durable contre l’humidité, les moisissures, et les algues, tout en offrant une base idéale pour les couches de finition.

Spécifications techniques :
• Poids volumique frais : Environ 1,75 kg/litre.

• Épaisseur minimale d’application : 2 mm.

• Temps de séchage : 24 heures à 20 °C et 65 % d’humidité relative.

• Consommation : Environ 1,4 kg/m² par mm d’épaisseur.

• Couleur : Gris naturel.

Avantages clés :
1. Protection contre l’humidité : Grâce à sa perméabilité élevée à la vapeur, il prévient la condensation, protégeant les murs des moisissures et algues.

2. Compatibilité universelle : Fonctionne comme couche intermédiaire idéale, en particulier avec le Fixit 222 Aerogel.

3. Facilité de pose : S’applique facilement à la main ou à la machine, pour une mise en œuvre rapide et efficace.

4. Durabilité exceptionnelle : Offre une excellente résistance mécanique et une grande longévité, même en conditions climatiques extrêmes.

Applications spécifiques :
• Intérieur et extérieur : Pour l’égalisation et la finition des surfaces.

• Systèmes d’enduits isolants : Compatible avec les systèmes haute performance comme Fixit 222.

• Finitions minérales : Support idéal pour les crépis de finition minéraux.

Conditionnement : Sac de 25 kg, prêt à l’emploi après mélange avec de l’eau.

Conseils d’application :
• Mélanger avec de l’eau propre (environ 6 litres par sac de 25 kg).

• Appliquer une épaisseur minimale de 2 mm pour une protection optimale.

• Respecter un temps de séchage de 24 heures avant d’appliquer la couche suivante.

