Fixit 493 – Stabilisateur performant pour supports minéraux
Le Fixit 493 est une solution idéale pour stabiliser et renforcer les supports minéraux poreux ou faiblement sableux, à base de chaux ou de chaux-ciment. Sa composition à base de silicate de potassium lui permet de pénétrer en profondeur pour consolider durablement les surfaces, garantissant ainsi une adhérence optimale pour les couches de finition suivantes.
Spécifications techniques :
• Composition : Silicate de potassium avec additifs organiques.
• Conditionnement : Bidon de 10 kg.
• Consommation moyenne : 0,5 l/m².
• Dilution : Jusqu’à 1:3 avec de l’eau selon la porosité du support.
• Temps de séchage : Variable selon les conditions climatiques.
Avantages clés :
1. Consolidation en profondeur : Pénètre efficacement pour renforcer les supports poreux.

2. Amélioration de l’adhérence : Prépare les surfaces pour une liaison optimale avec les crépis ou enduits minéraux.

3. Compatibilité universelle : Convient à divers supports minéraux, y compris les surfaces à base de chaux ou chaux-ciment.

4. Facilité d’application : Peut être appliqué à la main, au rouleau ou par projection.
Applications spécifiques :
• Stabilisation des enduits de fond faiblement sableux avant finition.
• Préparation des murs poreux pour l’application de crépis minéraux.
• Consolidation des surfaces intérieures et extérieures exposées aux intempéries ou à l’humidité.
Conseils d’application :
1. Bien agiter avant usage.

2. Appliquer sur un support propre, sec et exempt de poussière.

3. Diluer si nécessaire, selon la porosité du support (jusqu’à 1:3 avec de l’eau).

4. Appliquer à l’aide d’un rouleau, d’un pinceau ou par projection.

5. Protéger la surface traitée des intempéries pendant le séchage.
Précautions :
• Ne pas appliquer en dessous de +5 °C ou au-dessus de +30 °C.
• Vérifier la compatibilité avec les surfaces contenant des sels ou exposées à une forte humidité.
