## Corps d'enduit
## Mortier de Chaux Base Aérienne (Gordillo’s)

Le Mortier de Chaux Base Aérienne Gordillo’s est la solution parfaite pour vos travaux de maçonnerie et de restauration. Composé de chaux aérienne et d’agrégats naturels, il garantit une adhésion optimale sur les supports poreux et permet une gestion efficace de l’humidité grâce à sa perméabilité à la vapeur d’eau. Polyvalent, ce mortier convient aussi bien aux nouvelles constructions qu’à la réhabilitation des bâtiments historiques. Sa formulation naturelle assure une carbonatation uniforme, tout en limitant les risques de fissuration. Appliqué à la machine ou à la main, il offre une finition lisse ou rustique selon les besoins.

#### Caractéristiques techniques et informations pratiques
• Composants principaux : Chaux aérienne grasse, agrégats naturels de carbonate de calcium, silice et dolomie.
• Utilisation : Maçonnerie générale, revêtements muraux, restauration patrimoniale, travaux de régularisation.
• Rendement : 16 kg/m² pour 1 cm d’épaisseur.
• Densité : 1750 ± 50 kg/m³.
• Taille des granulats : 0 à 4 mm.
• Conditionnement : Sacs de 20 kg et big-bags de 1 200 kg.
• Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d’origine, à l’abri de l’humidité.

#### Indications d’application
• Préparation du support : Nettoyer la surface, éliminer la poussière et les impuretés. Humidifier légèrement le support la veille.
• Mélange : Ajouter 4 à 5 litres d’eau par sac de 20 kg jusqu’à obtenir une consistance homogène.
• Application : Appliquer à la main ou à la machine par couches de 1 à 1,5 cm d’épaisseur.
• Finition : Peut être laissé brut, taloché ou enduit selon les besoins.
• Entre couches : Veiller à ce que la surface reste rugueuse pour permettre une bonne adhésion mécanique.

#### Propriétés spécifiques
• Absorption du CO₂ lors du durcissement pour une carbonatation naturelle.
• Très respirant : Perméable à la vapeur d’eau, assurant une bonne gestion de l’humidité.
• Fongicide et bactéricides naturels grâce à la chaux aérienne.
• Excellente adhérence et flexibilité, réduisant les risques de fissuration.
• Résistant au feu : Classe A1.

#### Sécurité et précautions d’usage
• Équipements de protection : Porter des gants, lunettes et un masque anti-poussière.
• Irritant pour la peau et les yeux : En cas de contact, rincer abondamment à l’eau.
• Stockage : Conserver à l’abri de l’humidité et de la lumière directe du soleil.

#### Applications spécifiques
• Rejointement de murs en pierre.
• Restauration de bâtiments anciens et classés.
• Réalisation de couches de base pour enduits.
• Revêtements intérieurs et extérieurs.

Choisissez le Mortier de Chaux Base Aérienne Gordillo’s pour allier tradition et performance moderne dans vos projets de construction et de restauration.