## Mortier d'injection pour fissures
## ? Injection de chaux – Gordillo’s Cal de Morón

Mortier fluide à base de chaux pour consolidation de maçonneries

L’Injection de chaux est une solution conçue pour le remplissage de fissures, de cavités internes ou de zones déstructurées dans les murs anciens ou sensibles, sans modifier leur nature. Formulée à base de chaux aérienne grasse, de composants hydrauliques et d’agrégats dolomitiques très fins, elle offre une très grande fluidité, une adhérence parfaite et une haute compatibilité avec les matériaux traditionnels.

#### ✅ Applications recommandées
• Remplissage de fissures ou crevasses dans des murs non cohésifs
• Consolidation par injection à la seringue
• Réhabilitation du bâti ancien (pierres, briques, torchis)
• Compatibilité parfaite avec les techniques traditionnelles

#### ⚙️ Caractéristiques techniques
• Type : Mortier fluide à base de chaux
• Composition : Chaux aérienne + hydraulique + agrégats dolomitiques
• Couleur : Blanc brut naturel
• Conditionnement : Sac de 25 litres
• Densité (mortier sec) : 1275 ± 25 kg/m³

#### ? Propriétés
• ♻️ Absorbe le CO₂ lors du durcissement (carbonatation)
• ? Très respirant, tout en étant imperméable à l’eau
• ? Fongicide et bactéricide naturel
• ?￯ﾸﾏ Grande résistance mécanique, avec souplesse et thixotropie
• ? Adhérence élevée au support
• ❌ Sans sels solubles
• ? Résistant au feu
• ❄️ Faible conductivité thermique

#### ?￯ﾸﾏ Mise en œuvre
1. Préparation du support
Nettoyer les surfaces (poussières, traces d’humidité, salissures, efflorescences).
2. Préparation du mélange
Ajouter 30 à 40 % d’eau selon le support jusqu’à obtention d’un mortier très fluide.
3. Application
Injecter à basse pression (seringue, pompe ou tube) jusqu’à débordement par les fissures ou trous de forage.
4. Séchage / finition
Attendre 48 h minimum avant tout revêtement. En période chaude, pulvériser légèrement à l’eau pour éviter une carbonatation trop rapide.

#### ? Stockage
• Conserver à l’abri du gel, de l’humidité, et des rayons directs du soleil
• Température de stockage : entre 5°C et 35°C
• Durée de conservation : 12 mois

#### ⚠️ Sécurité
• Produit non inflammable
• Éviter le contact direct avec la peau et les yeux (gants, lunettes, masque recommandés)
• En cas de contact : laver abondamment à l’eau pendant 15 min
• Tenir hors de portée des enfants