### ?￯ﾸﾏ Liant de Chaux Gordillos HL 5 – Haute résistance et respiration naturelle

Le Gordillos HL 5 est un liant hydraulique naturel à base de chaux aérienne grasse CL 90-S et d’additifs naturels pouzzolaniques issus de carrières andalouses. Il offre un excellent compromis entre résistance mécanique et perméabilité à la vapeur d’eau, idéal pour les maçonneries, enduits et applications écologiques.

? Naturel, sans ciment ni chaux artificielle
? Respirant et compatible avec le bâti ancien
? Haute performance mécanique (HL 5)
? Polyvalent : maçonnerie, enduits, chapes, réparations

#### ✅ Applications recommandées :
• Maçonnerie de pierres, briques, blocs
• Enduits intérieurs et extérieurs
• Rejointoiement de murs anciens
• Chapes et dalles à base de sable
• Travaux de restauration du patrimoine

#### ⚙️ Caractéristiques techniques :
• Type : Liant hydraulique naturel HL 5
• Norme : EN 459-1 (équivalence HL)
• Densité apparente : ± 0,75 g/cm³
• pH : 13
• Couleur : Blanc cassé
• Résistance à 28 j : ≥ 5 MPa
• Perméable à la vapeur d’eau

#### ?￯ﾸﾏ Mise en œuvre :
• Mélanger avec un sable adapté (0–4 mm ou 0–6 mm selon usage)
• Dosage indicatif : 1 vol. de liant / 3 à 3,5 vol. de sable
• Consommation moyenne : 12 à 14 kg/m² pour un enduit de 1 cm
• Temps de prise : ~4 à 6 h selon hygrométrie
• Outils : bétonnière, malaxeur, truelle, platoir

#### ? Conditionnement :
• Sac de 25 L
• BigBag de 1000 L

#### ♻️ Avantages environnementaux :
• ? Faible impact carbone
• ?￯ﾸﾏ Haute régulation hygrothermique
• ?￯ﾸﾏ Compatibilité parfaite avec le bâti ancien et neuf écologique