## Mortier colle Isolant, carrelege, enduit pour meuble, sol, zone humide. Gordillos - Mortier Colle - Pack Pegamento Bio Calcita - 2 Composants

Gordillo’s Pegamento Bio en Pâte est une colle bi-composants naturelle spécialement formulée pour le collage de matériaux poreux tels que la pierre naturelle, la terre cuite et les briques, dans des projets de restauration et de construction écologique. Composée de cal aérienne vieillie, de granulats dolomitiques et de fibres cellulosiques, cette colle assure une excellente adhésion, souplesse et durabilité.

#### Caractéristiques techniques
• Marque : Gordillo’s Cal de Morón
• Type de produit : Colle bi-composants naturelle pour le collage et la rénovation
• Conditionnement :
- Composant 1 : 5 kg (Chaux en pâte)
- Composant 2 : 13 kg (granulats fins)
• Consommation moyenne : 1 kg/m² pour une épaisseur de 1 mm
• Densité apparente : 1750 ± 50 kg/m³
• Granulométrie : 0 - 0,5 mm
• Perméabilité à la vapeur d’eau (μ) : 15/35
• Classe feu : A1 (incombustible)
• Absorption d’eau : ≤ 0,20 kg/m².min0,5 (WC 2)

#### Applications et avantages
• Applications recommandées :
• Collage de pierres naturelles, carreaux de terre cuite, briques
• Utilisation comme adhésif sous pavements et revêtements muraux
• Compatible avec des systèmes de façade (ITE)
• Pont d’adhérence pour enduits de finition et couches de ragréage
Avantages :
• Très respirant et perméable à la vapeur d’eau
• Excellente résistance mécanique et flexibilité
• Absorbe le CO2 pendant son durcissement
• Propriétés fongicides et bactéricides naturelles
• Faible conductivité thermique et résistance au feu

#### Précautions et mise en œuvre
• Préparation du support : Nettoyer et humidifier légèrement la surface avant application.
• Mélange : Mélanger le composant 1 avec le composant 2 jusqu’à obtenir une pâte homogène.
• Application : À la truelle dentée ou lisse selon l’usage.
• Température d’application : Entre 5 °C et 35 °C
• Protection : Ne pas mouiller après application et éviter les intempéries pendant 48 heures.

#### Stockage
• Conserver dans les emballages d’origine fermés, à l’abri du soleil et de l’humidité.
• Durée de conservation : 12 mois après la fabrication.