## Mortier d'assainissement
## ?￯ﾸﾏ Mortier de Chaux Base Drainante – 20 kg

#### Gordillo’s Cal de Morón

Le Mortier de Chaux Base Drainante est un enduit de base technique spécialement conçu pour les zones exposées à l’humidité capillaire. Formulé à partir de chaux aérienne grasse, de composants hydrauliques naturels et d’agrégats sélectionnés (carbonate de calcium et silice), il permet de traiter les murs humides tout en laissant respirer les parois.

#### ? Applications
• Enduit de base pour murs intérieurs et extérieurs, particulièrement adapté aux zones sujettes à l’humidité ou à la remontée capillaire.
• Compatible avec les maçonneries anciennes ou neuves : pierres, briques, moellons, etc.
• Idéal dans le cadre de restaurations patrimoniales, de rénovations écologiques ou de constructions neuves respirantes.

#### ⚙️ Caractéristiques techniques
• Type de produit : Mortier de base drainant à la chaux
• Composition : Chaux aérienne grasse, agrégats silico-calcaires, liants hydrauliques naturels
• Couleur : Blanc cassé
• Format : Sac de 20 kg
• Rendement : Environ 16 kg/m² par cm d’épaisseur
• Conditionnement : Sacs de 20 kg ou big bag de 1200 kg

#### ? Avantages écologiques & techniques
• Très hautement perméable à la vapeur d’eau (effet drainant naturel)
• Résistant aux moisissures et bactéries
• Sans ciment ni adjuvants pétrochimiques
• Résistant au feu, inerte et durable
• Faible conductivité thermique
• Absorption de CO₂ au séchage (carbonatation naturelle)
• Compatible avec une finition naturelle ou un traitement minéral respirant

#### ?￯ﾸﾏ Conseils d’utilisation
• Appliquer sur support propre, légèrement humidifié.
• Peut rester nu ou protégé par une finition minérale pour conserver sa capacité de drainage.
• Ne pas recouvrir de produits filmogènes imperméables (ex. : peinture acrylique, enduit étanche).

? Disponibilité
Produit disponible sur commande – délai de livraison estimé : 10 à 15 jours ouvrables.
Pour les commandes en grande quantité (chantier, rénovation complète), merci de nous contacter pour un tarif professionnel personnalisé.