### Mortier de chaux fin Calcite – en poudre

Le Mortier de chaux aérienne fine GORDILLO (Calcita Fin) est un enduit en poudre formulé à base de chaux grasse (aérienne), de dolomie calcinée.
Sa granulométrie fine en fait un produit idéal pour les finitions soignées, à texture lisse ou légèrement rugueuse, selon l’outil et la technique utilisés.
### Applications principales
- Finitions décoratives (intérieures et extérieures) sur corps d’enduit à la chaux ou surfaces anciennes restaurées.
- Couches de réglage avant application de finitions fines comme :
  → Enduit extra-fin, Peinture à la chaux, Stuccos, Kratzputz, etc.
- Restauration du bâti ancien et patrimonial, y compris les monuments classés.
- Support de décoration haut de gamme (décors sculptés, textures fines, effets d’usure maîtrisée, etc.).
### Propriétés
- Très respirant, avec une excellente perméabilité à la vapeur d’eau.
- Absorbe activement le CO₂ pendant sa carbonatation.
- Effet fongicide et bactéricide naturel grâce à la chaux.
- Bonne adhérence, facile à lisser, excellente thixotropie.
- Souple mais résistant mécaniquement une fois sec.
- Faible teneur en sels solubles.
- Applicable manuellement ou par projection mécanique.
- Conductivité thermique faible.
- Ininflammable – résistant au feu.
### Conditionnements disponibles
- Sac de 20 kg
- Big bag de 1 200 kg
- Couleur naturelle : blanc cassé (Calcite)