HINS - Argile Argideco - 20kg + Référence Couleur
Description générale
L’argile Argideco est un enduit décoratif naturel à base d’argile, conçu pour les finitions intérieures. Il se distingue par sa texture fluide et sa capacité à offrir des finitions esthétiques variées (lissées, talochées, texturées). Composé d’argile de couleur naturelle, de charges minérales et d’adjuvants d’origine végétale et minérale, cet enduit s’adapte à une large gamme de supports pour des réalisations durables et respirantes.
Caractéristiques techniques
• Composition : Argile naturelle, sable fin, fibres végétales, adjuvants naturels.
• Granulométrie : <0,2 mm
• Densité : Environ 1600 kg/m³
• Épaisseur d’application : 1 à 2 mm
• Consommation : Environ 2 kg/m² pour une épaisseur de 2 mm.
• Conditionnement : Sac de 20 kg, permettant de couvrir 10 m² en 2 mm d’épaisseur.
• Couleurs disponibles : Large gamme de teintes naturelles (se référer au nuancier de Hins).
Domaines d’application
• Revêtement de finition pour murs et plafonds en intérieur.
• Compatible avec des supports tels que :
​ • Enduits de base en terre
​ • Briques de terre cuite et crue
​ • Blocs de terre comprimée (BTC)
​ • Panneaux en fibre de bois et autres supports naturels préparés.
Avantages
• Naturel et sain : Ne contient aucun additif synthétique ni COV.
• Excellente régulation hygrométrique : Absorbe et restitue l’humidité ambiante.
• Esthétique et personnalisable : Disponible en plusieurs teintes naturelles.
• Facile à appliquer : Peut être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement.
• Durable et réparable : Peut être réhumidifié et retravaillé si nécessaire.
Mise en œuvre
1. Préparation du support :
• Le support doit être propre, sec et homogène.
• Appliquer une sous-couche adaptée si nécessaire (primaire d’accroche pour supports non poreux).

2. Mélange :
• Ajouter de l’eau progressivement au mélange (environ 3,5 à 4 litres pour 10 kg de produit).
• Laisser reposer 30 minutes avant application.
• Remélanger avant utilisation.

3. Application :
• Appliquer à la lisseuse ou à la taloche en une ou plusieurs passes fines.
• Éviter des épaisseurs supérieures à 2 mm par couche pour éviter les fissures.
• Lisser ou texturer selon l’effet souhaité.

4. Séchage et finition :
• Séchage complet en 24 à 48 heures selon l’humidité ambiante.
• Peut être laissé brut ou protégé par une cire ou un fixatif naturel pour renforcer la surface.
Stockage
• Conserver dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité.
• Durée de conservation : minimum 6 mois en emballage fermé.
Références et disponibilité
• Référence produit : HI_ARGIDECO-SAC20kg
• Marque : HINS
• Poids net : 20 kg
• Disponible sur commande
