Enduit d’argile de corps – Revêtement perméable
Description
Matériau perméable adapté au revêtement de surfaces régulières. Il procure une absorption homogène et une aspérité idéale pour la tenue des enduits décoratifs.
Composition
· Argile colorée

· Sable

· Paille
Caractéristiques techniques
· Masse volumique : env. 1600 kg/m³
· Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau (μ) : 6 à 9
· Épaisseur d’application : 6 à 8 mm
Domaines d’application
· Revêtement intérieur des murs et plafonds sur supports appropriés

· Enduit de corps sous enduits décoratifs
Mise en œuvre
· Application mécanique : machine à projeter
· Application manuelle : outils traditionnels de plafonnage
Finition
· Lissé ou travaillé pour l’aspect désiré

· Peut être recouvert après séchage complet :

· d’une peinture perméable
· d’un enduit décoratif (si surface laissée rugueuse)
Conditionnement et conservation
· Conditionnement : big bag de 1 m³ (≈1200 kg) ou 0,5 m³ (≈600 kg), légèrement humide

· Conservation : minimum 3 mois après fabrication, dans de bonnes conditions

· Durée d’utilisation : matière préparée utilisable plusieurs jours

· Stockage : sur palette, à l’abri de l’eau
Rendement
· 700 litres de mortier utilisable par m³ de matière préformulée
