### Com-Cal Lime Wash – Eau de chaux naturelle pour veladura et entretien du bâti minéral

La Com-Cal Lime Wash est une eau de chaux aérienne CL-90 prête à l’emploi, utilisée comme diluant pour veladura et comme protection naturelle des enduits et maçonneries minérales.
Inspirée des techniques traditionnelles de chaulage et de fresque, elle offre une finition mate, translucide et respirante, respectant la texture et la teinte du support.

Utilisée seule, elle protège, consolide et homogénéise les surfaces minérales poreuses.
Combinée à Com-Cal Lime Color, elle permet de créer des voiles colorés (veladuras) à intensité variable, avec un rendu vivant et profond.

### Avantages
- 100 % minérale – sans solvants ni COV
- Très haute perméabilité à la vapeur d’eau
- Pouvoir consolidant des enduits à la chaux
- Effet hydrofuge naturel sans bloquer la respiration
- Application simple, séchage rapide
- Compatible avec les supports minéraux : pierre, chaux, stuc, béton

### Caractéristiques techniques
Propriété	Valeur
Aspect	Liquide translucide
Finition	Mat minéral
Densité	1,02 g/cm³
pH	13
Consommation	0,15 L/m² pour 2 couches
Application	Brosse ou spalter
Température d’application	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	1 L – 10 L
Nettoyage des outils	Eau tiède
Conservation	12 mois en emballage fermé, à l’abri du gel

### Mode d’emploi
1. Agiter avant usage.
2. Appliquer sur support propre, sec et minéral.
3. Pour une veladura colorée : mélanger 1 part de Lime Color à 10 parts de Lime Wash.
4. Appliquer en voiles fins croisés, laisser sécher entre les couches.