?ￂﾠ Hydro-Stone de NBS – Traitement Hydrofuge, Oléofuge & Anti-Graffiti – Écologique & Performant
Hydro-Stone de NBS est un traitement à base d’eau conçu pour protéger les matériaux poreux du bâtiment contre l’humidité, les graisses, la pollution atmosphérique et les dégradations liées au gel. Son action hydrofuge, oléofuge et anti-graffiti forme une barrière invisible qui laisse respirer les matériaux, sans altérer leur aspect ni leur couleur.

✅  Supports compatibles :
· Pierres naturelles ou reconstituées

· Briques, bétons, granits non polis

· Enduits minéraux (chaux, terre, ciment respirant)

· Tuiles poreuses, carrelages bruts, éléments de façade ou de sols non émaillés
?￯ﾸﾏ  Mise en œuvre – Recommandations techniques

?ￂﾠ Préparation du support :
· Le support doit être propre, sec et dépoussiéré, exempt d’huiles, de mousse, d’efflorescences ou de dépôts gras.
· Lavage au détergent neutre recommandé, puis rinçage complet.

· Vérifier le pH du support : il doit être compris entre 6 et 8. Neutraliser si nécessaire après nettoyage acide ou alcalin.
· Ne pas appliquer si le support est gelé, humide ou trop chaud (>30°C).
?ￂﾠ Application :
· Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.

· Appliquer par pulvérisation basse pression (1 à 2 bars), au rouleau ou à la brosse large.

· Application en deux couches mouillé sur mouillé (avant séchage de la première).

· Pour supports verticaux, commencer de bas en haut afin d’éviter les coulures visibles.

· Toujours faire un test sur une petite zone avant de réaliser l'ouvrage=,
· Consommation moyenne :

· Pierre naturelle : 0,6–6 m²/L

· Brique / béton / enduit minéral : 2–10 m²/L

· Marbre ou granit non poli : jusqu’à 15 m²/L

⏳ Temps de séchage :
· Séchage au toucher : 24 heures
· Efficacité optimale : après 7 jours
· Température minimum d’application : +5°C
· Ne pas appliquer sous pluie ou brouillard.
?ￂﾠSécurité & protections à prévoir lors de l’application
· Gants de protection (NBR ou butyle, ≥0,4 mm, norme EN 374)
· Lunettes de sécurité

· Masque de type P2 en cas d’application en espace peu ventilé ou formation d’aérosol

· Prévoir une protection des vitrages, menuiseries ou végétation à proximité

· Nettoyer immédiatement à l’eau en cas de projection accidentelle

· Produit nocif pour la vie aquatique, éliminer les restes via une filière agréée (déchet dangereux)

?ￂﾠConditionnement & stockage
· Bidons de 10L, 20L, ou cuves IBC 1000L

· Stockage à l’abri du gel, entre 5 et 30°C
· Stabilité : 12 mois en emballage fermé d’origine

?ￂﾠAvantages durables
· Sans solvants, sans PFAS, sans nanoparticules

· Invisible, microporeux, non filmogène

· Ne jaunit pas, ne modifie pas la texture des matériaux

· Testé par ICCROM, CEPTB, CRITT, AATCC-118-1997, méthode IPA

· Idéal pour bâti ancien, monuments, projets d’éco-construction

