##### ?ￂﾠ Hydro-Stone de NBS – Traitement Hydrofuge, Oléofuge & Anti-Graffiti – Écologique & Performant

Hydro-Stone de NBS est un traitement à base d’eau conçu pour protéger les matériaux poreux du bâtiment contre l’humidité, les graisses, la pollution atmosphérique et les dégradations liées au gel. Son action hydrofuge, oléofuge et anti-graffiti forme une barrière quasi invisible qui laisse respirer les matériaux, sans altérer leur aspect ni leur couleur.
###### ✅ Supports compatibles :
- Pierres naturelles ou reconstituées
- Briques, bétons, granits non polis
- Enduits minéraux (chaux, terre, ciment respirant)
- Tuiles poreuses, carrelages bruts, éléments de façade ou de sols non émaillés
##### ?￯ﾸﾏ Mise en œuvre – Recommandations techniques
###### ?ￂﾠ Préparation du support :
- Le support doit être propre, sec et dépoussiéré, exempt d’huiles, de mousse, d’efflorescences ou de dépôts gras.
- Lavage au détergent neutre recommandé, puis rinçage complet.
- Vérifier le pH du support : il doit être compris entre 6 et 8. Neutraliser si nécessaire après nettoyage acide ou alcalin.
- Ne pas appliquer si le support est gelé, humide ou trop chaud (>30°C).
###### ?ￂﾠ Application :
- Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
- Appliquer par pulvérisation basse pression (1 à 2 bars), au rouleau ou à la brosse large.
- Application en deux couches mouillé sur mouillé (avant séchage de la première).
- Pour supports verticaux, commencer de bas en haut afin d’éviter les coulures visibles.
- Toujours faire un test sur une petite zone avant de réaliser l'ouvrage=,
- Consommation moyenne :
  - Pierre naturelle : 0,6–6 m²/L
  - Brique / béton / enduit minéral : 2–10 m²/L
  - Marbre ou granit non poli : jusqu’à 15 m²/L
###### ⏳ Temps de séchage :
- Séchage au toucher : 24 heures
- Efficacité optimale : après 7 jours
- Température minimum d’application : +5°C
- Ne pas appliquer sous pluie ou brouillard.
###### ?ￂﾠSécurité & protections à prévoir lors de l’application
- Gants de protection (NBR ou butyle, ≥0,4 mm, norme EN 374)
- Lunettes de sécurité
- Masque de type P2 en cas d’application en espace peu ventilé ou formation d’aérosol
- Prévoir une protection des vitrages, menuiseries ou végétation à proximité
- Nettoyer immédiatement à l’eau en cas de projection accidentelle
- Produit nocif pour la vie aquatique, éliminer les restes via une filière agréée (déchet dangereux)
##### ?ￂﾠConditionnement & stockage
- Bidons de 10L, 20L, ou cuves IBC 1000L
- Stockage à l’abri du gel, entre 5 et 30°C
- Stabilité : 12 mois en emballage fermé d’origine

##### ?ￂﾠAvantages durables
- Sans solvants, sans PFAS, sans nanoparticules
- Invisible, microporeux, non filmogène
- Ne jaunit pas, ne modifie pas la texture des matériaux
- Testé par ICCROM, CEPTB, CRITT, AATCC-118-1997, méthode IPA
- Idéal pour bâti ancien, monuments, projets d’éco-construction