PAVAROOF R
Panneau d'isolation en fibre de bois pour toiture-terasse. 130 kg/m³ ; λd 0.040W/mK - 

+ Résistant à la condensation

+ Résistant à la compression pour toits plats

+ Durable

+ Très bonnes propriétés d’isolation contre le froid en hiver et la chaleur en été

PAVAROOF R  Références du produit
	11 Produits
	Longueur
	Largeur
	Epaisseur
	Usinage
	Conductivité thermique (λd)
	Résistance thermique (Rd)

	PAVAROOF R - 60 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293284 BD
	1100 mm
	600 mm
	60 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	1.50 m².K/W

	PAVAROOF R - 80 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293285 BD
	1100 mm
	600 mm
	80 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	2.00 m².K/W

	PAVAROOF R - 100 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293286 BD
	1100 mm
	600 mm
	100 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	2.50 m².K/W

	PAVAROOF R - 120 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293287 BD
	1100 mm
	600 mm
	120 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	3.00 m².K/W

	PAVAROOF R - 140 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293288 BD
	1100 mm
	600 mm
	140 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	3.50 m².K/W

	PAVAROOF R - 160 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293289 BD
	1100 mm
	600 mm
	160 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	4.00 m².K/W

	PAVAROOF R - 180 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293290 BD
	1100 mm
	600 mm
	180 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	4.50 m².K/W

	PAVAROOF R - 200 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293291 BD
	1100 mm
	600 mm
	200 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	5.00 m².K/W

	PAVAROOF R - 220 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293292 BD
	1100 mm
	600 mm
	220 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	5.50 m².K/W

	PAVAROOF R - 240 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293293 BD
	1100 mm
	600 mm
	240 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	6.00 m².K/W

	PAVAROOF R - 260 mm - 1100 mm x 600 mm Code produit 00293294 BD
	1100 mm
	600 mm
	260 mm
	Bord droit
	0.040 W/m.K
	


