PAVAWALL GF XL 

Isolation en fibres de bois pour ITE et constructions en bois
Le PAVAWALL GF XL est un panneau isolant rigide en fibres de bois, conçu pour les constructions en bois et les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Sa densité et sa conception unique permettent une performance thermique optimale tout en régulant naturellement l’humidité intérieure.
Spécifications techniques :
• Matériau : Fibres de bois naturelles.
• Dimensions : 1880 x 610 mm.
• Épaisseurs disponibles : 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm.
• Conductivité thermique (λD) : 0,040 W/(m·K).
• Densité : Environ 130 kg/m³.
• Perméabilité à la vapeur d’eau (μ) : 3.
• Réaction au feu : Classe E.
Avantages clés :
1. Isolation thermique performante : Réduit les pertes de chaleur et améliore l’efficacité énergétique.

2. Compatible avec le bois : Conçu pour les constructions en bois et les éléments préfabriqués.

3. Régulation de l’humidité : Diffuse la vapeur d’eau, prévenant les risques de condensation.

4. Pose facile : Profil rainuré et languetté pour une installation rapide et précise.

5. Matériau écologique : Fabriqué à partir de fibres de bois biosourcées.
Applications spécifiques :
• Isolation extérieure sous enduit pour les façades.
• Façades ventilées pour constructions neuves et rénovations.
• Panneaux de linteau dans les constructions bois.
Conseils de pose :
• Poser sur un support propre et stable, en alignant les rainures et languettes pour une continuité optimale.
• Fixer mécaniquement avec des vis et rosaces adaptées aux épaisseurs des panneaux.
• Compléter avec un enduit adapté pour protéger et finaliser la façade.
