PAVAWALL SMART – Panneaux isolants en fibres de bois pour façades extérieures
Le PAVAWALL SMART est un panneau isolant rigide en fibres de bois, conçu pour les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Il est idéal pour les constructions neuves et les rénovations, offrant des performances thermiques et une régulation naturelle de l’humidité.

Caractéristiques techniques :
• Matériau : Fibres de bois naturelles.

• Dimensions : 940 x 600 mm.

• Épaisseurs disponibles : De 120 mm à 240 mm.

• Conductivité thermique (λD) : 0,039 W/(m·K).

• Densité : Environ 115 kg/m³.

• Perméabilité à la vapeur (μ) : 3, favorisant une régulation optimale de l’humidité.

• Réaction au feu : Classe E selon EN 13501-1.
Performances
Conductivité thermique : 0,039 W/(mK)

· Ep. 120 mm : R = 3,05 m².K/W

· Ep. 145 mm : R = 3,70 m².K/W

· Ep. 160 mm : R = 4,10 m².K/W

· Ep. 180 mm : R = 4,60 m².K/W

· Ep. 200 mm : R = 5,10 m².K/W

· Ep. 220 mm : R = 5,60 m².K/W

· Ep. 240 mm : R = 6,15 m².K/W
Avantages :
• Régulation naturelle de l’humidité grâce à une grande perméabilité à la vapeur.

• Protection efficace contre la chaleur estivale grâce à un excellent déphasage thermique.

• Contribue à la durabilité des bâtiments en prévenant les condensations.

• Fabriqué à partir de fibres de bois renouvelables, respectueux de l’environnement.

Applications :
• Isolation thermique extérieure sous enduit pour façades massives.

• Adapté aux bâtiments neufs et aux projets de rénovation.
