### PAVATHERM
Panneau isolant performant perméable à la diffusion de vapeur
résistant à la compression
Panneau isolant universel et multifonctionnel
résistant à la compression
• Hautes performances d’isolation contre les
déperditions calorifiques en hiver et la chaleur
estivale
• Le panneau présente excellentes caractéristiques
d’isolation phonique

## PAVATHERM Références du produit
12 Produits	Longueur	Largeur	Epaisseur	Usinage	Compressive strength	Conductivité thermique (λd)	Résistance thermique (Rd)	Unités par palette
PAVATHERM STANDARD 30 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00108108 BD	1100 mm	600 mm	30 mm	Bord droit	NPD	0.040 W/m.K	0.75 m².K/W
PAVATHERM STANDARD 40 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107686 BD	1100 mm	600 mm	40 mm	Bord droit	50 kPa	0.038 W/m.K	1.05 m².K/W	112
PAVATHERM STANDARD 60 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107687 BD	1100 mm	600 mm	60 mm	Bord droit	50 kPa	0.038 W/m.K	1.55 m².K/W	72
PAVTHERM STANDARD 80 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107688 BD	1100 mm	600 mm	80 mm	Bord droit	50 kPa	0.038 W/m.K	2.10 m².K/W	56
PAVATHERM STANDARD 100 mm - 1100 x 600 mm Code produit 00107680 BD	1100 mm	600 mm	100 mm	Bord droit	50 kPa	0.038 W/m.K	2.60 m².K/W	44
PAVATHERM STANDARD 120 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107681 BD	1100 mm	600 mm	120 mm	Bord droit	50 kPa	0.038 W/m.K	3.15 m².K/W	36
PAVATHERM STANDARD 140 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107682 F4C	1100 mm	600 mm	140 mm	À battées	50 kPa	0.038 W/m.K	3.65 m².K/W	32
PAVATHERM STANDARD 160 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107683 F4C	1100 mm	600 mm	160 mm	À battées	50 kPa	0.038 W/m.K	4.20 m².K/W	28
PAVATHERM STANDARD 180 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107684 F4C	1100 mm	600 mm	180 mm	À battées	50 kPa	0.038 W/m.K	4.70 m².K/W	24
PAVATHERM STANDARD 200 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107685 F4C	1100 mm	600 mm	200 mm	À battées	50 kPa	0.038 W/m.K	5.25 m².K/W	20
PAVATHERM STANDARD 220 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107692 F4C	1100 mm	600 mm	220 mm	À battées	NPD	0.038 W/m.K	5.75 m².K/W
PAVTHERM STANDARD 240 mm - 1100 x 600 mm Code produit 00108485 F4C	1100 mm	600 mm	240 mm	À battées	NPD	0.038 W/m.K	6.30 m².K/W