? Pi-Hemp Flex
Isolation naturelle, thermique et acoustique en chanvre
Le Pi-Hemp Flex est un isolant biosourcé performant, composé à 85 % de fibres de chanvre et 15 % de fibres de liant biosourcé (PES BiCo). Léger, souple et respectueux de l’environnement, il est idéal pour les constructions durables et les rénovations écologiques.

? Applications
• Type de produit : Panneaux isolants thermo-acoustiques à base de chanvre

• Domaines d’utilisation :

· Toitures inclinées (entre, sous ou sur chevrons)

· Planchers bois et plafonds

· Faux-plafonds suspendus

· Cloisons intérieures et murs creux

• Supports compatibles : Ossatures bois, maçonnerie, plafonds suspendus

? Caractéristiques techniques
	Propriété
	Valeur

	Dimensions
	1100 x 600 mm

	Épaisseurs disponibles
	de 30 à 180 mm

	Densité apparente
	30 à 40 kg/m³ (selon épaisseur)

	Conductivité thermique (λD)
	0,0375 W/m.K (10°C) / 0,041 W/m.K (23,5°C)

	Résistance à la vapeur d’eau (μ)
	≤ 2

	Réaction au feu
	C-s2,d0 (EN 13501-1)

	Absorption acoustique (αW)
	0,70 – Classe C


? Tableau des conditionnements
	Épaisseur (mm)
	Panneaux/paquet
	Surface/paquet (m²)
	Paquets/palette
	Surface totale (m²)
	Volume total (m³)

	30
	16
	10,56
	10
	105,60
	3,169

	40
	12
	7,92
	10
	79,20
	3,169

	50
	10
	6,60
	10
	66,00
	3,300

	60
	8
	5,28
	10
	52,80
	3,168

	80
	6
	3,96
	10
	39,60
	3,168

	100
	5
	3,30
	10
	33,00
	3,300

	120
	4
	2,64
	10
	26,40
	3,168

	140
	4
	2,64
	8
	21,12
	2,957

	160
	3
	1,98
	10
	19,80
	3,168

	180
	3
	1,80
	8
	15,84
	2,851


✅ Avantages
• Excellente isolation thermique et acoustique
• Fibres de chanvre cultivées durablement
• Matériau respirant pour un habitat sain
• Pose facile, sans irritation
• Alternative écologique aux isolants minéraux ou synthétiques
?￯ﾸﾏ Mise en œuvre
Transport & stockage
• Livré en sacs polyéthylène

• À stocker dans un local sec, ventilé, à l’abri du soleil
Installation
• Découpe facile au cutter ou à la scie

• Pose entre chevrons, montants ou ossature bois

• Bien ajuster les panneaux pour éviter tout pont thermique

? Conditionnement
• Dimensions standard : 1100 x 600 mm

• Épaisseurs disponibles : 30 à 180 mm

• Conditionnement : Voir tableau ci-dessus

⚠️ Précautions
• Température de pose conseillée : 5°C à 30°C

• Ne pas exposer à l’humidité prolongée avant mise en œuvre

? Certifications et conformité
• Évaluation Technique Européenne : EAD No. 040005-00-1201 – Juin 2015

• Déclaration de Performance : DoP-24/06-001-01

• Normes de référence : EN 12667:2001 (conductivité) et EN 13501-1 (réaction au feu)

? Bilan carbone estimé (par m² - épaisseur 100 mm)
Méthodologie : ACV simplifiée NBS (basée sur INIES, ÖKOBAUDAT, ICE)
Transport jusqu’à la Belgique : ≈700 km par camion 16–32 t
Densité moyenne : 35 kg/m³
Durée de vie : 50 ans
	Poste ACV (modules)
	Impact estimé (kg CO₂e / m²)
	Détail

	? A1–A3 : Fabrication
	≈ –1,40 kg CO₂e/m²
	Absorption biogénique du chanvre

	? A4 : Transport
	+0,18 kg CO₂e/m²
	700 km en camion standard

	? A5 : Mise en œuvre
	+0,04 kg CO₂e/m²
	Pose manuelle sans colle

	? Total A1–A5
	≈ –1,18 kg CO₂e/m²
	Produit à empreinte carbone négative

	? Module D (substitution)
	–0,4 à –0,6 kg CO₂e/m²
	Remplacement d’isolants conventionnels

	♻️ Fin de vie (C)
	Négligeable
	Compostage ou valorisation simple


✅ Conclusion environnementale
Le Pi-Hemp Flex est une solution d’isolation à empreinte carbone négative, même avec transport depuis la République tchèque. Il constitue une réponse concrète et efficace aux exigences de la construction durable, tout en offrant un confort thermique et acoustique optimal.

