Contrairement aux isolants classiques, le Pi-HEMP Panel constitue également un excellent support d’enduit, permettant de réaliser des finitions minérales respirantes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Sa faible épaisseur (20, 30 ou 40 mm) le rend particulièrement adapté pour les zones sensibles ou les espaces contraints comme les joues de lucarne, retraits de baie, corrections de ponts thermiques, ou encore le doublage intérieur des murs existants, avec une mise en œuvre rapide et précise.

C’est une alternative écologique aux plaques de plâtre, apportant en plus les bénéfices naturels du chanvre : confort de vie, résistance, et qualité de l’air intérieur.
? Applications principales :
• Cloisons légères : Isolation thermique et acoustique des parois intérieures.

• Plafonds : Réduction des pertes thermiques et amélioration acoustique.

• Panneaux acoustiques : Création d’espaces calmes et confortables.

• Isolation en coulisse : Entre structures bois, métal ou maçonnerie.

• Doublage de murs : Isolation thermique et acoustique à enduire.

• Joues de lucarne, batées de fenêtres : Coupure thermique en faible épaisseur.

• Doublage intérieur ou extérieur : Compatible avec des enduits naturels.

• Remplacement des plaques de plâtre : Avec ajout de performance et de confort.
? Caractéristiques techniques :
• Densité : 130 kg/m³

• Épaisseurs disponibles : 20 mm, 30 mm, 40 mm

• Matériau : Fibres naturelles de chanvre

• Conditionnement : Produit fabriqué uniquement sur commande

✅ Avantages :
1. Respirant et sain : Régule naturellement l’humidité, évitant condensation et moisissures.

2. Polyvalent : Pour murs, plafonds, acoustique, doublages, détails architecturaux.

3. Écologique : Fibres végétales, biosourcées, faible impact carbone.

4. Léger et maniable : Pose rapide entre ossatures bois ou métal.

5. Compatible enduits : Support idéal pour enduits minéraux ou à la chaux.
? Recommandations de mise en œuvre :
• Pose entre ou sur ossatures bois ou métal intérieur.

• Fixation mécanique ou insertion en structure multicouche par exemple : bloc de chanvre + pi-hemp .

• Panneau de cloison biosourcée

• Finition recommandée avec enduits respirants pour un rendu naturel et durable.
? Pour vos projets
Choisissez le Pi-HEMP Panel pour allier performance thermique, confort acoustique et construction durable. Contactez notre équipe pour un accompagnement personnalisé et passer commande.

