## ? Pi-Hemp Wall – Panneau isolant rigide en fibres de chanvre

#### Isolation biosourcée haute performance pour murs et façades

Le Pi-Hemp Wall est un panneau isolant rigide composé de 85 % de fibres de chanvre et de 15 % de liant biosourcé (fibre PES BiCo). Il offre d’excellentes performances thermiques et acoustiques, tout en assurant une régulation naturelle de l’humidité. Ce matériau durable est adapté aux applications intérieures et extérieures, notamment pour l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), l’isolation intérieure des murs, l’isolation sous bardage ventilé, et l’isolation des toitures plates stables et combles.

#### ✅ Applications recommandées
• Isolation thermique par l’extérieur (ITE)
• Isolation intérieure des murs
• Isolation sous bardage ventilé
• Isolation des toitures plates stables et combles
• Supports compatibles : ossature bois, maçonnerie, structures métalliques

#### ⚙️ Caractéristiques techniques
• Dimensions standards : 1100 x 600 mm
• Épaisseurs disponibles : 20 à 160 mm
• Densité : 85 à 115 kg/m³
• Conductivité thermique (λD) : 0,0379 W/m·K (10°C sec) / 0,041 W/m·K (23,5°C)
• Perméabilité à la vapeur (μ) : ≤ 2 (très perméable)
• Absorption acoustique (αW) : 1,00 – Classe A
• Classement au feu : C-s2, d0 (EN 13501-1:2018)
• Résistance à la compression (10%) : ≥ 25 kPa
• Résistance à la traction : ≥ 100 kPa (longitudinale) / ≥ 15 kPa (transversale)

#### ? Conditionnements disponibles
Épaisseur (mm)	Nb panneaux / palette	Surface (m²) / palette	Volume (m³) / palette
20	200	132,00	2,64
30	134	88,44	2,65
40	106	69,96	2,80
50	84	55,44	2,77
60	72	47,52	2,85
80	52	34,32	2,75
100	42	27,72	2,77
120	36	23,76	2,85
140	30	19,80	2,77
160	26	17,16	2,74

#### ? Avantages du produit
• Excellente performance thermique et acoustique
• Composé de matériaux biosourcés et renouvelables
• Perméabilité à la vapeur d’eau très élevée
• Haute résistance mécanique
• Compatibilité avec enduits, bardages et systèmes multicouches
• Faible impact environnemental : production à base d’énergie solaire
?￯ﾸﾏ Installation
• Découpe facile avec outils standards
• Pose dans ossature bois ou sur paroi maçonnée
• Fixation mécanique recommandée selon l’application

#### ? Finitions compatibles
• Enduits minéraux
• Pare-pluie
• Bardage ventilé
• Autres finitions techniques

#### ? Normes & certifications
• Évaluation Technique Européenne (ETA) : ETA 24/0170
• Déclaration de performance (DoP) : DoP-24/06-002-01
Conforme aux normes :
• EN 12667:2001 (conductivité thermique)
• EN 13501-1 (classement feu)
• EAD 040005-00-1201 (produits d’isolation biosourcés)