Lithotherm Formplatte
Le chauffage par le sol est plus performant que les radiateurs traditionnels dans plusieurs domaines. Comme les systèmes de chauffage par le sol ont une plus grande surface de chauffe, seule une faible température d'alimentation est nécessaire. Ce n'est pas seulement bon pour votre portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Les personnes souffrant d'allergies y trouvent également leur compte, car il n'y a que peu ou pas de poussière transportée par le vent. De plus, avec un système de chape sèche, l'installation est également très facile. Avec le système de chauffage par le sol Lithotherm, vous pouvez donc installer un chauffage par le sol rapidement et à peu de frais - partout, même dans les bâtiments anciens
Lava – Basalt Formplatte
	Maße (LxBxH in mm)
	550 x 250 x 45

	Gewicht
	65kg/m²

	Biegezugfestigkeit
	2,03 N/mm²

	
	Klasse F3*

	Druckfestigkeit
	9,64 N/mm²

	
	Klasse C12*

	Rohdichteklasse
	1,6 (1400-1600kg/m³)

	Wärmeleitfähigkeit
	0,89 W/mK

	Spezifische Wärmekapazität
	rd. 1000 J/kgK

	Ausgleichsfeuchtegehalt
	rd. 2 M.-%

	Brandverhalten
	Klasse A1


