Treillis d’armature – Fibre de verre  – 145 g/m² – 50 m² – Maille 10 x 10 mm – Intérieur & Extérieur
Ce tissu de renfort en fibre de verre est spécialement conçu pour les enduits à base de ciment ou de chaux. Son grammage de 135 g/m² assure une bonne tenue mécanique, et son maillage large (10 x 10 mm) facilite l’intégration dans des couches d’enduit plus épaisses. Il est résistant aux alcalis et convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
? Applications :
• Enduits chaux, ciment, plâtre, argile
• Murs, façades, plafonds
• Construction neuve et rénovation
? Caractéristiques techniques :
• Dimensions : 50 m x 1 m (50 m²)
• Grammage : 135 g/m²
• Taille de maille : 10 mm x 10 mm
• Résistance aux produits alcalins
• Compatible enduits manuels et projetés
• Utilisation : intérieure et extérieure
? Idéal pour les chantiers de finition, les systèmes d’isolation et les enduits épais.
