Détails du produit
Ruban adhésif de raccord intelligent pour menuiseries, autocollant sur toute la surface, pour l'intérieur et l'extérieur, et doté d’une zone autocollante supplémentaire.
Domaine d’utilisation
Réalisation étanche à l’air de raccords intérieurs des menuiseries à la couche frein-vapeur et d’étanchéité à l’air.
Grâce à la membrane fonctionnelle hygrovariable intelligente, CONTEGA SOLIDO IQ-D permet aussi de réaliser un raccord extérieur étanche au vent et résistant à la pluie battante.
La zone de collage côté non-tissé facilite le collage aux menuiseries en cas de mise en place du ruban avant leur montage.
Avantages
· Mise en œuvre fiable : le même ruban s’utilise à l'intérieur et l'extérieur, grâce à la membrane fonctionnelle intelligente

· Gain de temps : le joint bénéficie d'une étanchéité immédiate à l'air et à la pluie battante ; le raccord est résistant

· Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l’eau adhère très fortement même sur des supports minéraux

· Extrêmement fin : la finesse du ruban facilite son pliage dans les coins

· Respect des réglementations : collages étanches à l’air selon la RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180

· Face en non-tissé enduisable : interface nette entre les lots de raccord de fenêtre et d’enduit
· Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000.
Caractéristiques techniques
· Support : non-tissé de support en PP, membrane spéciale en copolymère de PE

· Colle : colle SOLID résistante à l’eau, formulation modifiée

· Papier transfert : film PE siliconé séparé en 2 ou 3 bandes

· Couleur noir, impression: vert
· Valeur sd hygrovariable selon NBN EN ISO 12572 : 4 - > 25 m

· Exposition aux intempéries : 3 mois

· Colonne d'eau selon NBN EN ISO 811 : > 2 500 mm

· Enduisible : oui

· Température de mise en œuvre : à partir de -10 °C

· Résistance à la température : stable entre -40 °C et +90 °C

· Stockage : dans un endroit frais et sec.
