Détails du produit
Solitex Adhero Visto est un écran adhésif transparent d’étanchéité à l’air et de protection aux intempéries. Collé sur toute la surface, l'écran offre une protection temporaire en phase de construction sur les planchers de bâtiments à plusieurs étages construits en mode CLT et à ossature bois.
Avantages
· Protection temporaire 3 mois d’exposition aux intempéries
· Préparation du travail facile : marquage, liaisons et percements de la dalle restent visibles

· Travail sûr, particulièrement antidérapant, même en cas d’humidité

· La colle SOLID résistante à l'eau assure un collage sûr avec le support et dans la zone de chevauchement.
Supports
Avant le collage, nettoyer les supports et éliminer les éléments qui dépassent.
Le collage n’est pas possible sur des supports recouverts d’une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone).
Les supports doivent être suffisamment secs et solides.
A l’utilisateur de vérifier l’adéquation du support ; le cas échéant, nous recommandons de procéder à des essais de collage.
Caractéristiques techniques
· Film fonctionnel : copolymère de polyéthylène

· Non-tissé : polypropylène

· Colle : colle SOLID résistante à l'eau

· Papier transfert : film PE siliconé

· Grammage NBN EN 1849-2 : 210 g/m²

· Epaisseur NBN EN 1849-2 : 0,35 mm

· de résistance diffusion vapeur μ NBN EN 1931 : 8 570

· Valeur μd NBN EN 1931 : 3 m

· Réaction au feu NBN EN 13501-1 : C-s1, d0

· Exposition aux intempéries et rayons UV : 3 mois

· Force de traction max. longit./transv. NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A) : 190 N/5 cm / 180 N/5 cm

· Allongement en traction longit./transv. NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A) : 60 % / 60 %

· Résistance à la déchirure longitud./transv. NBN EN 12310-1 : 250 N / 250 N *)

· Résistance à la température EN 1109, EN 1296, EN 1297 : stable entre -40 °C et +80 °C

· Conductivité thermique : 0,04 W/(m·K).
