Détails du produit
Les séries Solitex Mento donnent une protection extérieure de la construction. Elles combinent l'étanchéité au vent à une très bonne perspiration, une excellente étanchéité à la pluie battante, grâce au film spécial monolithique. Grande résistance à la traction (cloutage).
Domaines d'utilisation
Conviennent à la pose sur les voligeages, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibre de bois ainsi que les isolants thermiques en tout genre.
La famille Solitex Mento 1000/3000/5000/Mento Plus/connect, Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
· Matériau: non-tissé de couverture en microfibres de PP; membrane TEEE monolithique

· Grammage: DIN EN 1849-2 = 110 g/m²

· Epaisseur: 0,40 mm

· Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur: DIN EN 12572 = 125

· Valeur µd: DIN EN 12572 = 0,05 m

· Étanchéité à l'eau: DIN EN 1928 = W1 

· Classe feu: DIN 13501-1 = E

· Exposition aux intempéries: 3 mois

· Résistance à la traction: DIN EN 12311-2 = 205 N/50mm long. et 170 N/50mm transv.

· Résistance à la déchirure au clou: DIN EN 12310-1 > 100 N

· Résistance température: de -40 °C à +100 °C
Moyens d'assemblage
recommandés: rubans Tescon et Duplex, colles Orcon.
Particularités
Bande de sous-toiture résistante à la traction et munie d'un film spécial TEEE. La bande est très thermostable, possède une excellente étanchéité à la pluie battante et est insensible aux produits chimiques d'usage dans le bâtiment (p. ex. produits de préservation du bois ou lubrifiants des scies).

La bande pro clima Solitex Mento porte le label CE, conformément aux exigences de la norme DIN EN 13859-1.

Toutes les dimensions 1,5 x 50 m existent également en version connect avec bande autocollante intégrée.
 
Vidéo démo Solitex Mento (allemand): cliquez ici.

Les annexes fournissent un tableau récapitulatif indiquant les caractéristiques techniques des écrans de la série MENTO.
