STUC & STAFF – KALEI ? le vrai
Enduit mince minéral à base de chaux, prêt à l’emploi, destiné à la finition décorative et protectrice des maçonneries. Le KALEI (badigeon) offre un rendu naturel, nuancé et respirant, idéal en rénovation comme en neuf, en intérieur et extérieur.
?￯ﾸﾏ DOMAINES D’APPLICATION
• Façades extérieures (briques, maçonneries traditionnelles)
• Murs intérieurs minéraux
• Rénovation de supports anciens respirants
• Traitement esthétique et protecteur des joints érodés (jusqu’à ± 1,5 cm) 
• Compatible supports : brique, chaux, pierre, enduits minéraux
? CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	Propriété
	Valeur indicative

	Composition
	Chaux hydratée, pouzzolane, sable (≤ 0,4 mm), poudre de marbre, pigments 

	Aspect
	Texture granuleuse, finition nuancée

	Épaisseur
	Enduit mince (2 couches fines)

	Consommation
	± 1,2 kg/m²/mm (≈ 8–10 m² / sac / 2 couches) 

	Perméabilité vapeur
	Très élevée (respirant)

	Adhérence
	Lente mais solide

	Temps ouvert
	± 4 h après mélange 

	Temps de séchage
	Variable (conditions climatiques)

	•Couleurs
	74 teintes standard + pigments personnalisables 


? PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
• Produit minéral à base de chaux
• Très faible teneur en sels solubles 
• Recyclable comme les matériaux minéraux 
• Matières premières locales (Belgique, France, Allemagne, Italie) 
• Transition vers additifs d’origine végétale 
? MODE D’EMPLOI
1. Préparation du support
• Support minéral, propre, stable, sans sels ni graisses
• Humidification préalable indispensable (8–12 h idéalement) 
• Réparation des joints > 1,5 cm avant application
2. Préparation du mélange
• ± 8 L d’eau pour 25 kg (progressivement)
• Mélange homogène + repos 15 min
• Texture : type “bouillie d’avoine” 
3. Application
• Application à la brosse (badigeon) ou spatule + brosse
• Travail en bandes horizontales
1ère couche :
• Charge + remplissage des cavités
2ème couche :
• Plus fluide, appliquée dans les 24 h
• Finition adoucie à la brosse (mouvement en 8 ou en lkigne pour plus d'éffet) 
4. Finition possible
• Peinture à la chaux (effet fresque) ou peinture silicate 
• Hydrofuge minéral possible (extérieur exposé) 
⚠️ PRÉCAUTIONS
• Température d’application : 5–25°C 
• Éviter soleil direct, vent, pluie, gel
• Produit alcalin → EPI obligatoires (gants, lunettes) 
• Ne pas appliquer sur supports non poreux sans primaire
? CONDITIONNEMENT & STOCKAGE
• Sacs papier 25 kg (3 plis) 
• Conservation : 8 mois au sec
• Stockage : à l’abri de l’humidité
? ORIGINE / FABRICATION
• Fabrication européenne (Belgique / UE)
• Filière minérale optimisée logistique
• Production partiellement alimentée en énergie solaire 
? IMPACT CARBONE (estimatif)
• Faible impact lié à la chaux (à préciser selon ACV fournisseur)
• Optimisable via logistique locale et mutualisée
• Bonne durabilité → allongement du cycle de vie des supports
? AVANTAGES CLÉS
• ✔ Finition esthétique naturelle (effet nuancé, vivant)
• ✔ Compatible rénovation patrimoniale
• ✔ Régulation hygrométrique optimale
• ✔ Protection contre intempéries tout en restant respirant 
• ✔ Masque les défauts et irrégularités
? DOCUMENTATION DISPONIBLE
•  Fiche produit STUC & STAFF – Badigeon
•  Guide de mise en œuvre Kalei
? DISPONIBILITÉ
• ✅ Produit en stock
• ? Livraison selon zone
• ?￯ﾸﾏ Démonstrations et échantillons disponibles
✅ Conseil NBS Distribution
Adapter la dilution et la technique d’application (brosse / texture) pour piloter le rendu final (plus ou moins marqué).

Toujours réaliser un essai préalable pour valider teinte, absorption et aspect final.
