STUC & STAFF – STUC CLAY
Enduit d’argile naturelle prêt à l’emploi, conçu pour la décoration intérieure. STUC CLAY combine la chaleur des terres crues et l’élégance des finitions lisses ou texturées. Idéal pour les murs et plafonds dans les espaces de vie sains et respirants.
?￯ﾸﾏ DOMAINES D’APPLICATION
• Murs et plafonds intérieurs

• Rénovation de surfaces anciennes respirantes

• Neuf en éco-construction

• Compatible avec supports argile, chaux, plâtre, Fermacell, terre, etc.

? CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	Propriété
	Valeur indicative

	Composition
	Argiles sélectionnées, sables, fibres végétales éventuelles, adjuvants naturels

	Couleur(s) disponible(s)
	Terre naturelle, teintes minérales sur demande

	Épaisseur d’application
	2 à 5 mm par couche

	Consommation moyenne
	2 à 3 kg/m²/couche

	Perméabilité à la vapeur (μ)
	5 à 10 (très perméable)

	Densité (à sec)
	Environ 1600 kg/m³

	Temps de séchage
	24 à 48 h par couche selon conditions

	Classement feu
	Non testé – matériau inerte

	Odeur / COV
	Aucune / 0 g/L


? PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
• Produit biosourcé et minéral
• Faible énergie grise

• 100% recyclable ou compostable
• Sans COV ni solvants

• Source locale possible selon le fabricant (à spécifier)

? MODE D’EMPLOI
1. Préparation du support : propre, dépoussiéré, légèrement humidifié si poreux.

2. Application : à la lisseuse inox ou spatule.

3. Finition : talochée, lissée, texturée selon effet souhaité.

4. Entretien : sec (brosse douce), possible réparation locale en rechargeant.

⚠️ Éviter les projections d’eau directe (non destiné aux zones humides sans protection spécifique).

? CONDITIONNEMENT & STOCKAGE
• Sacs kraft 25 kg

• Conservation : à l’abri de l’humidité et du gel

• Durée de conservation : 12 mois en emballage fermé

? ORIGINE / FABRICATION
• Fabriqué en Belgique

• Filière artisanale ou semi-industrielle

• Matières premières non transformées chimiquement

? IMPACT CARBONE (estimatif)
• Production : ~5 à 15 kg CO₂e / m³

• Application : manuel, sans énergie fossile

• Transport : à ajuster selon la provenance (ex. 100 km ≈ +2 kg CO₂e / tonne)

✅ Conseil NBS Distribution : favoriser un transport groupé et local pour optimiser l’impact global.

