STUC & STAFF – STUC STONE
Enduit décoratif minéral à base de chaux aérienne, livré en poudre, conçu pour la décoration intérieure et les pièces humides. STUC STONE combine le caractère de la pierre naturelle et l’élégance des finitions lisses, brossées ou texturées. Idéal pour les murs, plafonds et sols à faible passage dans les espaces de vie durables et ouverts à la diffusion de vapeur d’eau.
?￯ﾸﾏ DOMAINES D’APPLICATION
• Murs et plafonds intérieurs

• Murs de salles de bains, douches, hammams (avec préparation et protection adaptées)

• Crédences de cuisines, rampes, parois fortement sollicitées où l’argile n’est pas recommandée

• Sols intérieurs à faible passage (salles de bains, chambres, pièces d’eau)

• Mobiliers, plans de travail et éléments décoratifs (hors immersion permanente)

• Finitions continues, formes organiques, arrondis et niches (alternative esthétique au carrelage)

? CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	Propriété
	Valeur / info indicative

	Nature du produit
	Enduit minéral sec pré-mélangé à base de chaux aérienne (chaux hydratée)


	Composition


	Chaux hydratée, pouzzolane, sable 0–0,8 mm, poudre de marbre, cellulose, pigments minéraux


	Granulométries


	3 versions : FINE, MEDIUM, BRUT


	Couleurs disponibles


	72 teintes – collection STUC & STAFF, coloré dans la masse ou avec pigments dosés séparément


	Épaisseur d’application


	2 à 3 passes, chaque couche légèrement plus épaisse que la taille du grain


	Consommation moyenne


	Environ 2 à 2,5 kg/m² selon le support et la finition


	Domaines de pose


	Murs, plafonds et sols intérieurs à faible trafic, locaux secs ou humides


	Résistance à l’eau


	Très bonne après protection (savon à l’huile d’olive, cire, huile durcissante, anti-tache + cire)


	Résistance à la chaleur


	Adapté à proximité des foyers, cheminées, plans de cuisson (ne fond pas, ne se fissure pas en usage normal)


	Respirabilité


	Enduit ouvert à la diffusion de vapeur d’eau ; conserver des finitions respirantes pour ne pas bloquer la carbonatation


	Temps d’utilisation du mélange


	± 4 h après gâchage


	Durcissement


	Séchage par évaporation de l’eau ; dureté maximale après ± 28 jours


	Supports compatibles


	Supports minéraux poreux, Stuc Base, ragréages chaux / ciment / mortier flexible, supports protégés par membrane dans les zones humides (voir préparation)


? PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
• Enduit minéral, sans solvants, à base de matières premières naturelles.

• Matières premières provenant majoritairement de régions proches : Italie, Ouest de la France, Allemagne, Belgique.

• STUC & STAFF optimise la logistique via un entrepôt permettant de réduire les distances de transport et les livraisons fractionnées.

• Produit recyclable comme un matériau minéral (logique proche de la brique broyée).

• Transition en cours vers des additifs d’origine végétale et utilisation d’installations économes en énergie alimentées en partie par panneaux solaires.

? Données ACV détaillées à établir au cas par cas (quantités, type de chantier, transport).
? MODE D’EMPLOI

1. Préparation du support
· Support sain, stable, propre, exempt de poussière et de graisses.

· Pour surfaces décoratives classiques :

• Utiliser Stuc Base comme couche de fond sur supports minéraux adaptés.

• Supports possibles : argile, enduits ou mortiers de chaux, bétons ou maçonneries minérales rugueuses.

• Éviter le plâtre direct : en cas de plâtre, appliquer une peinture d’adhérence isolante puis une couche de Stuc Base.

· Pour supports lisses, non minéraux et non absorbants : utiliser une sous-couche d’accrochage à base de silicate.

· Pour zones humides (douches, hammams…) :

• Mettre en place une membrane d’étanchéité continue (joints, parois, liaison murs/sol) selon les prescriptions du fabricant.

• Égaliser avec un ragréage chaux/ciment ou mortier flexible, éventuellement armé d’un treillis.
Mélange
· Verser un sac (20 ou 25 kg selon granulométrie) dans une cuve de mélange (≥ 20 L).

· Ajouter env. 7,5 L d’eau pour 25 kg et mélanger au malaxeur jusqu’à obtenir une masse homogène.

· Laisser reposer 15 min, puis remélanger brièvement.

· Ajuster légèrement l’eau si nécessaire pour obtenir une pâte souple et maniable.

· Temps de travail du mélange : ± 4 h.
Application (3 couches)

· 1re couche :

• Appliquer une couche légèrement plus épaisse que le grain à la truelle inox.

• Lisser ; si besoin, éponge humide pour effacer les traces. Laisser sécher complètement.
· 2e couche :

• Même principe : couche mince, lissée à la truelle inox.
· 3e couche :

• À appliquer lorsque la 2e couche est « dure comme du cuir ».

• Laisser reprendre, puis lisser et commencer le polissage dès que l’enduit se raffermit.
· Polissage :

• Multiplier les passes de truelle dans tous les sens pour obtenir une surface dense et plus ou moins brillante.

• Utiliser des lames inox fines et sans rayures ; pour les teintes très claires, privilégier des spatules plastique pour éviter les décolorations.
Protection & entretien
· Utiliser uniquement des produits de finition respirants pour conserver la diffusion de vapeur :

• Savon à l’huile d’olive STUC STONE (effet tadelakt, à renouveler en usage intensif).

• Émulsion de cire STUC STONE (2 à 3 couches, première couche diluée 1:1 à l’eau).

• Huiles durcissantes adaptées aux stucs (après au moins 2 semaines de séchage).

• Systèmes anti-tache + cire dure pour plans de travail (suivre les prescriptions fabricants).

· Entretien : nettoyage doux, éviter les acides, huiles, pains de savon posés directement, produits agressifs.

· Petites rayures ou éclats : réparables en rechargeant localement puis en repolissant.

⚠️ Dans les salles de bains, l’étanchéité globale relève de l’installateur (membrane, raccords sol/mur, caniveau…). STUC & STAFF fournit des recommandations mais pas la garantie d’étanchéité du système complet.
? CONDITIONNEMENT & STOCKAGE
• STUC STONE FINE : sacs papier 3 couches de 20 kg (poudre).

• STUC STONE MEDIUM & BRUT : sacs papier 3 couches de 25 kg (poudre).

• Possibilité de conditionnement en seaux avec sac plastique intérieur.

• Stockage : à l’abri de l’humidité et du gel, sur palette, dans son emballage fermé.

• Utiliser de préférence avant la date limite indiquée sur l’emballage.
? ORIGINE / FABRICATION
• Matières premières issues de régions européennes proches (Italie, France Ouest, Allemagne, Belgique).

• Développement et conditionnement par STUC & STAFF, Ledergemstraat 65/13, 9041 Oostakker – Belgique.

• Distribution via NBS Distribution / Natural Building Solutions.
? IMPACT CARBONE (approche)
• Enduit minéral carbonatant : la chaux réagit avec le CO₂ de l’air lors du durcissement.

• Faible quantité de liant organique ; pas de solvants, ni résines synthétiques.

• Impact global dépendant surtout du transport, de l’épaisseur appliquée et du type de chantier.

? Pour un projet précis, l’impact peut être estimé via des outils comme TOTEM ou une ACV chantier dédiée.
? DOCUMENTATION DISPONIBLE
• Fiche technique PDF FR : STUC-STONE_Fiche_Produit-STUCANDSTAFF.pdf
• Guide de pose illustré (Stuc Stone Application Guide)

• Nuancier couleurs : FR COLOUR CARD STUC & STAFF (72 teintes)
? DISPONIBILITÉ
• Produit distribué par NBS Distribution / Natural Building Solutions.

• Livraison possible sur chantier ou dépôt partenaire (délai selon région).

• Échantillons, panneaux de démonstration et formations applicateurs sur demande

