### TECNADIS PRS PERFOPORE

Protection hydrofuge & oléofuge à base d’eau – Surfaces poreuses

Le TECNADIS PRS PERFOPORE est un traitement de surface avancé, conçu pour protéger efficacement les matériaux poreux contre l’eau, les graisses, les taches (boissons, urine, huiles…) et même les graffitis.
Basé sur la nanotechnologie, ce produit est respirant, incolore et écologique, formulé à base d’eau et à très faible teneur en COV (<1 g/L). Il offre une durabilité jusqu’à 10 ans, même sur des supports soumis aux intempéries ou aux contraintes urbaines.
✅ Applications recommandées
• Façades et murs intérieurs/extérieurs
• Sols extérieurs, trottoirs, pavés, tuiles, toitures
• Surfaces exposées aux taches : lieux publics, sanitaires, terrasses
• Supports compatibles :
• Béton (poli ou brut)
• Pierres naturelles (granit, marbre, grès…)
• Briques, mortiers, carreaux poreux
⚙️ Caractéristiques techniques
• Aspect : Liquide translucide
• Conditionnements : 1 L / 5 L / 25 L
• Consommation moyenne :
• Marbre poli / terrazzo : ~12,5 m²/L
• Béton poli / pierre dense : ~10 m²/L
• Briques / tuiles : ~8 m²/L
• Béton brut / pierre très poreuse : 5 à 7 m²/L
• Temps de séchage :
• Toucher sec : 1 h
• Protection complète : 48 h
• Durée de protection : Jusqu’à 10 ans
• Viscosité : 6 cP – pH : Neutre
• COV : < 1 g/L
?￯ﾸﾏ Mode d’emploi
1. Préparation
Nettoyer soigneusement la surface (poussière, graisse, saleté). Appliquer sur support sec ou légèrement humide.
2. Application
Utiliser un pulvérisateur, rouleau ou pinceau. Appliquer 2 couches “mouillé sur mouillé” ou selon l’absorption du support.
3. Finition
Éviter les ruissellements. Ne pas exposer à la pluie dans les 48 heures suivant l’application.
? Avantages clés
• ?￯ﾸﾏ Protection hydrophobe & oléophobe renforcée
• ? Respirant – préserve l’échange vapeur d’eau
• ? Résistance aux UV et aux cycles gel/dégel
• ♻️ Formule à base d’eau – faible impact environnemental
• ⏳ Jusqu’à 10 ans d’efficacité
• ? Adapté aux supports poreux neufs ou anciens