? PERFORMANCE TECNADIS PRS
Protection hydrofuge & oléofuge haute performance – Nanotechnologie respirante
Le TECNADIS PRS PERFORMANCE est un traitement de protection incolore à base de nanoparticules, conçu pour protéger durablement les surfaces poreuses contre les infiltrations d’eau, les graisses, les taches organiques (urine, café, huile…) et les graffitis.

Ce produit respirant, non filmogène et résistant aux UV agit en profondeur tout en préservant l’aspect d’origine des matériaux.
✅ Applications recommandées
• Façades, toitures, terrasses, murs intérieurs
• Sols en béton, pavés, dalles, terrazzo, briques
• Zones sensibles aux taches ou dégradations : lieux publics, sanitaires, zones urbaines
• Supports compatibles :
• Béton brut ou poli
• Briques, mortiers, pierres naturelles (marbre, granit, calcaire)
• Terrazzo, bois, tuiles poreuses, surfaces mixtes
⚙️ Caractéristiques techniques
• Marque : TECNAN
• Aspect : Liquide translucide
• Conditionnements : 1 L, 5 L, 25 L (autres formats sur demande)
• Densité : 0,81 g/cm³ – Viscosité : 6 cP
• Point d’ébullition : 82,5°C
• COV : Très faible (< 1 g/L)
• Rendement (en fonction du support) :
• Marbres polis / terrazzo : ~12,5 m²/L
• Briques / tuiles : ~8 m²/L
• Béton brut / pierres très poreuses : ~4 m²/L
• Séchage :
• Hydrofugation complète : 24 h
• Résistance aux taches : 48 h
?￯ﾸﾏ Mode d’emploi
1. Préparation du support
Nettoyer soigneusement (poussières, graisses, micro-organismes), réparer les fissures si besoin.

2. Application
• Supports très poreux : pulvérisateur, rouleau ou brosse – 2 couches mouillé sur mouillé.
• Supports peu poreux : appliquer avec chiffon ou éponge, essuyer l’excédent pour éviter les résidus.

3. Séchage & protection
Laisser sécher à l’air libre. Protéger des intempéries pendant 48 h.
? Avantages clés
• ?￯ﾸﾏ Hydrofuge + oléofuge hautement efficace
• ? Effet anti-graffiti : facilite le nettoyage et empêche la pénétration des encres
• ? Respirant : ne bloque pas la vapeur d’eau
• ☀️ Durabilité : Résistance UV, abrasion, cycles gel-dégel – efficacité jusqu’à 10 ans
• ? Polyvalent : efficace sur divers matériaux, poreux ou faiblement poreux
⚠️ Précautions d’emploi
• Application entre 5°C et 30°C
• Stocker entre 5°C et 30°C, à l’abri du soleil
• Effectuer un test préalable pour valider l’esthétique finale
? Normes & certifications
• ✔️ Conforme aux normes européennes pour les produits à faible teneur en COV
