⚙️ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Type : Ciment naturel à prise très rapide (il est très similaire au ciment PROMPT de VICAT)
· Composition : clinker naturel issu de marnes calcaires
· Additifs : aucun
· Couleur : gris/brun naturel
· Granulométrie : fine
· Temps de début de prise : ~ 1 à 3 minutes
· Temps de fin de prise : ~ 5 minutes
· Durcissement : très rapide
· Hydraulicité : élevée
· Perméabilité à la vapeur : bonne
· Compatibilité bâti ancien : oui
? DOMAINES D’UTILISATION
· Réparations rapides de maçonnerie

· Scellements (gonds, pattes, éléments métalliques)

· Rebouchage de fissures et trous

· Jointoiement ponctuel pierre / brique

· Travaux urgents ou en milieu humide

· Restauration patrimoniale

· Préparations de mortiers prompt-chaux

?￯ﾸﾏ MISE EN ŒUVRE
Dosage courant
· En mortier :
1 volume de ciment TIGRE / 1 à 3 volumes de sable
· En mélange chaux-ciment naturel :
Chaux aérienne + petite fraction de ciment prompt (selon usage)

Eau
· Faible quantité

· Mélanger rapidement

· Utiliser immédiatement
Temps d’utilisation
· Très court (quelques minutes)
→ préparer de petites quantités uniquement
⚠️ PRÉCAUTIONS
· Ne pas préparer de grandes gâchées

· Nettoyer les outils immédiatement

· Porter EPI (gants, lunettes)

· Ne pas utiliser seul pour enduits de surface étendus

· Toujours humidifier le support avant application

? IMPACT ENVIRONNEMENTAL
· Liant naturel, sans additif chimique

· Procédé traditionnel

· Compatible restauration écologique

· Impact carbone inférieur aux ciments industriels classiques
(pas d’EPD fournie à ce jour)
